D.1.2.C.9		STANDARDY

MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY

|  | ZADAVATEL |  | Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL |  | ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD: MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA EVIDENČNÍ. ČÍSLO V ŽR: 380801-7687-01 IČ: 10637028 I DIČ: CZ 530325020 |  |  |
|  | DATUM |  | Říjen 2019 |  |  |
|  | STUPEŇ DOKUMENTACE |  | DPS |  |  |
| ODDÍL |  | ČÍSLO STANDARDU |  | POPIS STANDARDU |  |

| 1. Přípravné práce | 1.A | Otlučení degradovaných omítek a očištění stěn - odstranění degradovaných omítek do stanovené výšky nad viditelnou hranici zavlhnutí, odspárování zdiva do hloubky 2cm. Zahrnuje veškeré bourací práce, lešení, pomocné podpůrné a ochranné konstrukce, manipulaci, dopravu, odvoz a uložení materiálu. V průběhu prací musí být dodrženy veškeré platné normy a vyhlášky, zejména předpisy, týkající se BOZP. Řeší stavební část PD. |
| --- | --- | --- |
|  | 1.B | Bourací práce – v místech prováděné sanace, budou před začátkem sanačních prací dokončeny veškeré bourací práce spojené s pracemi na celkové rekonstrukci objektu. Zahrnuje veškeré bourací práce, lešení, pomocné podpůrné a ochranné konstrukce, manipulaci, dopravu, odvoz a uložení materiálu. V průběhu prací musí být dodrženy veškeré platné normy a vyhlášky, zejména předpisy, týkající se BOZP. Řeší stavební část PD. |
| 2. Zemní práce | 2.A | Výkopy a zásypy - zahrnují provedení výkopových prací, nutných pro řádné dokončení stavby v rozsahu daném projektovou dokumentací části D1.2.C. Jedná se zejména o provedení výkopů podél obvodových stěn objektu pro provedení obnovy rubových izolací základových konstrukcí. Zahrnuje veškeré výkopové práce včetně ohrazení a označení výkopů, manipulaci, dopravu, odvoz a uložení materiálu na skládce. V průběhu prací musí být dodrženy veškeré platné normy a vyhlášky, zejména předpisy, týkající se BOZP. Výkop bude proveden do stanovené hloubky. Obnažené základové zdivo se mechanicky očistí. Výkop bude zajištěn proti zatékání srážkových vod a bude zajištěno provizorní odvedení srážkových vod z dešťových svodů, aby nedocházelo k podmáčení základové spáry srážkovou vodou. Veškeré výkopy budou provedeny tak, aby nedošlo k podkopání základové spáry. Bude proveden zpětný zásyp zhutněnou tříděnou zeminou, zhutněnou po cca 20 cm vibračním pěchem nebo vibrační deskou (součástí zásypu nesmí být stavební suť, aj.). Zpětný zásyp nesmí být proveden zvodnělou zeminou. Výkop bude zabezpečen proti pádu osob. Řeší stavební část PD. |
|  | 2.B | Vyrovnávací vrstva zátěžovou omítkou – zdící a současně spárovací malta pro vyrovnání namáhaného zdiva vlhkostí, sloužící jako podklad pro izolaci proti vodě. Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Podklad musí být nosný, prostý prachu, volných kusů zdiva, výkvětů soli a nečistot. V závislosti na počasí se podklad zvlhčí. Po rozmíchání se omítka nanáší ručně v tloušťce do 20 mm a srovná se latí. Čerstvá úprava bude ochráněna před rychlým vyschnutím. Technické údaje: - Pevnost v tlaku: min. 15 MPa - Přídržnost: min. 0,30 MPa - Sypná hmotnost: 1,6 kg/dm3 - Zrnitost: 0 – 2 mm |
|  | 2.C | Silikátová stěrka – bude provedena na vyrovnaný podklad v místech provádění rubové izolace od úrovně zpevněných ploch ke dnu výkopů. Vlastnosti - Po vytvrzení tuhá hydroizolace - Odolná vůči síranům - Vhodná na všechny běžné nosné podklady, neobsahuje rozpouštědla - Hydraulicky tuhnoucí - Lze nanášet štětcem, stěrkou nebo nastříkat pomocí vhodného přístroje - Difúzní prostupnost, odolná proti mrazu a stárnutí - Stavebně odzkoušeno jako izolace proti negativnímu tlaku vody a nepropustnost Podklad Podklad musí být únosný, pokud možno rovný, s otevřenými póry, na povrchu uzavřený, bez hnízd, trhlin a výstupků, zbavený prachu, separačních látek nebo vrstev snižujících přilnavost, jako jsou např. oleje, zbytky nátěrů, krusty a uvolněné částice. Podklad může být vlhký, nikoli mokrý. Jako podklad je vhodný beton hutné struktury, omítky P II a III, zdivo se zarovnanými spárami. Podklady s většími póry, jako jsou tvárnice z těžkého betonu nebo s nerovnostmi po bednění a nerovné zdivo, nejprve vyrovnat cementovou maltou. Podklad předem navlhčit tak, aby byl v okamžiku nanášení matně zavlhlý. Aplikace Hydroizolační stěrka lze aplikovat štětcem nebo stěrkou, je třeba vytvořit minimálně dvě plně krycí vrstvy. Druhou a další vrstvy nanášet teprve tehdy, když první nátěr již nemůže být chůzí či dalším nanášením poškozen (při + 20 °C a 60 % relat. vlhkosti vzduchu nejdříve po 4 – 6 hodinách). Rovnoměrné tloušťky vrstvy lze dosáhnout nanášením pomocí stěrky s ozubením 4 až 6 mm a následným vyhlazením. Během jednoho pracovního kroku nevytvářet nátěr silnější než 2 kg/m2 – nebezpečí vzniku trhlin z důvodu vysokého podílu pojiv. |
|  | 2.D | Ochranná izolace nopovou fólií s geotextílií a kluznou vrstvou – princip spočívá ve vložení nopované fólie s natavenou geotextílií jako ochrana pružných živičných izolačních pásů a stěrek. K zásypu orientované nopy fungují jako plošná drenážní vrstva s nejvyšší odvodňovací kapacitou. Na vrcholcích nopů je navařená filtrační geotextílie, která zabraňuje zanášení nopové struktury. Nopová fólie má vysokou pevnost v tlaku. Spoje jednotlivých pásů jsou řešeny samolepicím okrajem, popř. pomocí těsnících pásek, které zajišťují dlouhodobě fixované místo přesahu. Okraj fólie bude ukončen ukončovací lištou pod úrovní přilehlých ploch, aby nebyl rušen vizuální vjem. Technické parametry Pevnost v tlaku: cca 250kN/m2 Výška nopů: 8mm Propustnost mezi nopy: cca 5l/m2 Vlastnosti - chemicky odolná - odolná proti prorůstání kořeny - odolná proti houbovému a bakteriálnímu napadení - nehnijící |
|  | 2.E | Provedení rubové izolace narážením nerezových desek Provedení rubové izolace po obvodu podsklepené části objektu bude vnější izolace provedena v kombinaci nerezových desek (bez složitého výkopu ve velké hloubce) s nopovou fólií provedenou ve výkopu a hydroizolační stěrkou. Nerezové desky budou raženy ode dna provedeného výkopu pod úroveň podlah v 1.PP. Popis technologie a způsobu provedení Obnažit rubové zdivo výkopem rýhy do hloubky cca 1,0m. Z výkopu narazit do hloubky k úrovni podlah suterénu nerezové chrom-niklocelové plechy. Spodní úroveň zarážení je daná stavebně-technickým provedením základového zdiva. Nad plechy, po úroveň stávajícího terénu izolaci řešit hydroizolační stěrkou a nopovou fólií s geotextilií. Vlnité plechy jsou bez potřeby výkopových prací zaráženy speciálním strojem do země pod úhlem 180° ve vzdálenosti min. 5 cm od hrany zdi, a to až do stanovené úrovně. Vzdálenost se stanoví dle nerovnosti rubového obvodového zdiva. Podélné ohyby z obou stran po celé délce desky zajistí pevné a kapilárně nevodivé spojení i v rohových místech objektu. Speciálním strojem mohou být plechy z ušlechtilé oceli běžně zaráženy do hloubky až 2,50 m. Při menších hloubkách je použito malé ruční mechanizace. Vzhledem k prováděným zemním pracím by byly použity nerezové desky v délce cca 1,5 m. - Před zahájením prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení jednotlivých správců a provozovatelů. Aby nebyly porušeny stávající přípojky, je třeba je před zahájením prací zaměřit, popř. obnažit vykopáním sondy, obejít je a zvlášť doizolovat. - Tento způsob vertikální izolace zcela zabrání dalšímu namáhání konstrukcí objektu zemní vlhkostí a nedochází při něm k rozsáhlému narušení zpevněných ploch pro pěší a vozidlovou dopravu, nedochází k podstatnému záboru prostranství a není zásadně omezeno užívání dotčených ploch. - Použitý materiál na vertikální izolace: chrom-niklocelový plech zprofilovaný 1.4301 s obsahem chromu přes 18% a niklu přes 8,5 %. Pevnost 1200 N/mm2. Kvalita tohoto materiálu je důležitá pro poskytnutí dlouhodobé záruky. |
|  | 2.F | Geotextilní drenážní vrstva Zásah předpokládá plošný odkop s provedením zemní pláně dle požadovaných spádů (min. 2% od objektu), položení přímo na zemní pláň ve spádu, položení třírozměrného geotextilního drénu, který je určen k jímání a odvádění průsakových vod ze zemních konstrukcí. Tento je vyroben z drenážní vrstvy a dvou vrstev netkané filtrační geotextilie, která tvoří filtrační obal drenážní vrstvy. Drenážní vrstva vyrobená z polypropylénových nebo polyetylénových monofilů se vyznačuje vysokou hydraulickou vodivostí, která zabezpečuje účinné a rychlé odvádění průsakových vod z přilehlého prostředí. Obalová filtrační geotextilie chrání drenážní vrstvu před zanášením částicemi přilehlé zeminy a zabezpečuje tak dlouholetou funkčnost celého systému. Obě vrstvy – drenážní i filtrační – jsou navzájem propojeny bodovými svary. Kombinace drenážních a filtračních vrstev je variabilní a je vyráběna ze 2 vrstev netkané filtrační geotextilie z polypropylénu o plošné hmotnosti 300 g/m2, mezi které je vložena drenážní vrstva složená ze 3 vrstev síťoviny z polypropylénových monofilů o celkové plošné hmotnosti 800 g/m2. Celková tl. drenážního prvku je cca 10 mm, celková hmotnost 1400 g/m2. |
|  | 2.G | Tlaková injektáž metakrylátovými gely – rubová izolace zdiva Rubová izolace je provedena na kontaktu vnějšího líce zdiva se zeminou. Vlastní zdivo zůstává injekčním médiem nedotčeno, současně dochází ke stabilizaci jemnozrnných zemin. Injektážní směs dokonale prostoupí zeminou a vyplní póry, čímž vznikne kompaktní hmota zajišťující dostatečnou voděodolnost proti působení zemní vlhkosti a od účinků průsaků dešťových vod. Injektáž je prováděna z vnitřních prostor bez zásahu do venkovního prostranství. Pro vlastní vytvoření rubové izolace jsou použity metakrylátové gely. Podstatnou výhodou metakrylátových gelů je nízká počáteční viskozita. Z důvodu velmi dobré penetrační schopnosti nastává bezproblémové utěsňování materiálů s jemnou porézní strukturou a schopnost se dostávat do kapilárního systému injektovaných látek. Druh injektáží látky je vždy určen bezprostředně před injektáží po provedení zkušebního způsobu aplikace. Budou provedeny vrty ᴓ 12 mm v osové vzdálenosti 300 x 300 mm a jejich vyčištění stlačeným vzduchem. Charakteristika gelů - gely jsou tvořeny makromolekulami složených z dlouhých řetězců molekul, což způsobuje viskozně-elastické vlastnosti - výsledným produktem pro proběhlé polymeraci je trvale pružný gel - gely mají hygroskopické vlastnosti (mohou jímat vodu z okolí), čímž dochází k nárůstu jejich objemu; reakce je vratná (po odebrání vody se vrátí do počátečního objemu) |
|  | 2.H | Terénní úpravy - veškeré spády zpevněných a nezpevněných ploch budou v dostatečném příčném spádu od budovy – požadavek sanace zdiva. Zpevněné plochy budou provedeny dle projektové dokumentace stavební části. Řeší stavební část PD. |
| 3. Sanační práce | 3.A | Mírná (drátová) elektroosmóza: Řídící přístroj - jedná se o digitální přístroj zobrazující měřené údaje (zejména o průtoku proudu v mA). Současně bude zabudováno počitadlo provozních hodin, které kontroluje skutečné provozované hodiny (z důvodu výpadků v síti popř. jiné poruchy či nezodpovědné odpojení od sítě). Řídící jednotka bude napojena na síťový rozvod 230V/50Hz ze samostatné jednofázové zásuvky (samostatné jištění z elektrorozvaděče). Řídící jednotka bude umístěna v nerezové elektrikářské skříni zabudované do zdiva, lícující s ostatními plochami povrchů stěn. Elektroosmotický systém bude využívat napětí max. 6V, aby nedošlo k rozkladnému účinku pojiv. Síťová elektroda (anoda + pól) - jedná se o cca 25 cm vysoký pás ze skelných vláken potažených elektrovodivým plastem. Pás se pokládá na zdivo, které je zbaveno stávajících povrchových úprav. Zemní elektroda (katoda – pól) - Tyčová elektroda v délce cca 50 cm o průměru cca 26 mm je z grafitu a elektricky vodivého plastu. Provozované napětí pro elektrodu je asi 1,4 V, čímž je zajištěna dlouhodobá životnost. Zemní elektrody budou instalovány v patě stěny z interiéru po max. vzdálenostech 4,0 m. Propojovací vodič - jedná se o dvouvlákno z titanu obalené umělou hmotou. Schéma elektroosmotického okruhu |
|  | 3.B | Technologie bezdrátové elektroosmózy (s omezeným počtem vodičů) – prostory vestibulu Bezdrátová elektroosmóza je systém, který umožňuje snížení vlhkosti zdiva především u nepodsklepených budov bez aplikace složitých stavebních prací. Lze jej aplikovat na všechny stavební materiály, jako přírodní kámen, beton, cihlové a smíšené zdivo. Nelze sice počítat, že při jeho nasazení dojde k pronikavému snížení vlhkosti zdiva až na úroveň, kdy zdivo označujeme za suché. Princip technologie spočívá v osmotickém systému, tzn. ve slabém elektromagnetickém poli, které je však silnější než přirozené pole Země dojde k přepólování elektromagnetického pole, v kterém se ionizovaná tekutina (v našem případě voda s rozpuštěnými solemi) začne pohybovat od + pólu (tj. ze zdiva) k přirozenému - pólu, tj. k Zemi. Dochází tak k obrácení osmotického tlaku, přerušuje se kapilární pohyb vody. U elektroosmózy s omezeným počtem vodičů vytváří elektromagnetické pole generátor, který pulsně vyrábí frekvenčně modulované elektrické vlny v pásmu dlouhých vln. Generátor je buzen běžným napětím elektrických nízkonapěťových sítí, tj. 230 V. Výkonnost jednotlivých přístrojů činí cca 8 - 12 W. Zařízení je plně elektronické a nemá pohyblivé součástky podléhající opotřebení. Dodává se s funkční zárukou a dlouhodobou zárukou na provozuschopnost přístroje. Odpovídá nařízení o rušivém působení elektromagnetického vlnění a normám EU. Technologie se vyznačuje min. 3-mi kladnými elektrodami a s funkčním uzemněním. Pro funkčnost systému je nutno zajistit minimální zemní odpor tj.  520 . |
|  | 3.C | Technologie dvouřadé injektáže akrylátovými gely – chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k dodatečnému vytvoření horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do konstrukcí zdiva – akrylátový gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do kapilárního systému injektovaných látek s velmi jemnou porézní strukturou, kde dochází k utěsňování velmi malých pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem vodorovně vyvrtaných otvorů v odstupech 12-15cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější stranu zdi). Před samotnou aplikací je nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. Nároží a silné zdi (s tloušťkou zdi vyšší než 0,8m) by se měly pokud možno vrtat z obou stran. Vrtá-li se z obou stran, vrty musí být uspořádány šachovnicově, což je výhodné za složitých podmínek (vysoké zatížení účinky výkvětotvorných solí, značná vlhkost, různorodost materiálu). Pracovní postup - Injektáž obvodového zdiva bude prováděna z vnitřních prostor suterénu, nelze ale vyloučit provádění ze strany výkopu. - Provedení soustavy vrtů  12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové vzdálenosti 150 mm (výškově nad sebou 80 mm) a jejich vyčištění (u horizontální izolace délka vrtů na hloubku 5 cm před okrajem zdiva). Vrchní řada vrtů bude provedena nad úrovní podlah, spodní řada bude provedena v úrovni podkladního betonu podlah. - Osazení pakrů  12 mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr. - Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. - Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud bude toto zjištěno, provede se předinjektáž vápenným či cementovým mlékem případně polyuretany. - Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu. - Po injektáži se provede demontáž pakrů, vrty se vyplní nesmršťujícím se materiálem. Dodatečné clony mohou být použity jak u zdiva s nižší vlhkostí, tak i při hodnotách vysokého zamokření cihelného i kamenného zdiva bez předchozího předsušování. Stávající stupeň zasolení zdiva není pro účinnost provedené injektážní clony rozhodující. Sanace zdiva je na rozdíl od běžných injektáží na bázi vodních skel a jim obdobným technologiím velmi spolehlivá, neboť rozdílné zavlhčení konstrukcí v sanované konstrukci je systémem chemických a akrylátových injektáží eliminováno. Technické parametry Hustota: cca 1,13 – 1,14 kg/dm3 Roztažnost při styku s vodou: <140% Obsah pevných částic: cca 30% Spotřeba (liniová injektáž): 15 – 15l Dvousložková hmota: aktivátor+voda – akryl. gel+katalizátor Vlastnosti - po vytvrzení se změní v pružný gel, zůstává trvale pružný i pod vodou - nízká viskozita zajišťuje jeho hluboké proniknutí do spár - vykazuje velmi malou propustnost pro vodu a poskytuje dlouhodobou hydroizolaci - má velmi dobrou chemickou odolnost a je odolný proti ropným produktům, minerálním a rostlinným olejům a tukům |
|  | 3.D | Technologie jednořadé svislé injektáže akrylátovými gely – chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k vytvoření svislých detailů pro propojení vodorovných dodatečných izolací a jako ukončující detail izolovaných a neizolovaných konstrukcí. Odstraňují tak příčiny vnikání vlhkosti do konstrukcí zdiva – akrylátový gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do kapilárního systému injektovaných látek s velmi jemnou porézní strukturou, kde dochází k utěsňování velmi malých pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem svisle vyvrtaných otvorů v odstupech 10-12cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější stranu zdi). Před samotnou aplikací je nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. Pracovní postup - Injektáž obvodového zdiva bude prováděna z vnitřních prostor suterénu, nelze ale vyloučit provádění ze strany výkopu. - Provedení soustavy vrtů  12 mm v jedné řadě nad sebou v osové vzdálenosti 150 mm a jejich vyčištění (u vertikální izolace délka vrtů na hloubku 5 cm před okrajem zdiva). - Osazení pakrů  12 mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr. - Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. - Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud bude toto zjištěno, provede se předinjektáž vápenným či cementovým mlékem případně polyuretany. - Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu. - Po injektáži se provede demontáž pakrů, vrty se vyplní nesmršťujícím se materiálem. Dodatečné clony mohou být použity jak u zdiva s nižší vlhkostí, tak i při hodnotách vysokého zamokření cihelného i kamenného zdiva bez předchozího předsušování. Stávající stupeň zasolení zdiva není pro účinnost provedené injektážní clony rozhodující. Sanace zdiva je na rozdíl od běžných injektáží na bázi vodních skel a jim obdobným technologiím velmi spolehlivá, neboť rozdílné zavlhčení konstrukcí v sanované konstrukci je systémem chemických a akrylátových injektáží eliminováno. Technické parametry Hustota: cca 1,13 – 1,14 kg/dm3 Roztažnost při styku s vodou: <140% Obsah pevných částic: cca 30% Spotřeba (liniová injektáž): 15 – 15l Dvousložková hmota: aktivátor+voda – akryl. gel+katalizátor Vlastnosti - po vytvrzení se změní v pružný gel, zůstává trvale pružný i pod vodou - nízká viskozita zajišťuje jeho hluboké proniknutí do spár - vykazuje velmi malou propustnost pro vodu a poskytuje dlouhodobou hydroizolaci - má velmi dobrou chemickou odolnost a je odolný proti ropným produktům, minerálním a rostlinným olejům a tukům |
|  | 3.E | Plošná tlaková těsnící injektáž akrylátovými gely Charakteristika izolace a materiálu, výhody a nevýhody Používá se k izolaci a zabezpečení starých cennějších budov ve složitých městských podmínkách, kde je velmi problematické provádění jakýchkoliv výkopových prací. Izolace je provedena na vnitřním líci zdiva. Injektážní směs dokonale prostoupí zdivem a vyplní póry, čímž vznikne kompaktní hmota zajišťující dostatečnou vodoodolnost proti působení zemní vlhkosti a od účinků průsaků dešťových vod. Injektáž je prováděna z vnitřních prostor bez zásahu do venkovního prostranství. Pro vlastní vytvoření izolace jsou použity akrylátové gely. Podstatnou výhodou akrylátových gelů je nízká počáteční viskozita. Z důvodu velmi dobré penetrační schopnosti nastává bezproblémové utěsňování materiálů s jemnou porézní strukturou a schopnost se dostávat do kapilárního systému injektovaných látek. Druh injektážní látky je vždy určen bezprostředně před injektáží po provedení zkušebního způsobu aplikace. Technické parametry Hustota: cca 1,13 – 1,14 kg/dm3 Roztažnost při styku s vodou: <140% Obsah pevných částic: cca 30% Spotřeba (liniová injektáž): 15 – 15l Dvousložková hmota: aktivátor+voda – akryl. gel+katalizátor Vlastnosti - po vytvrzení se změní v pružný gel, zůstává trvale pružný i pod vodou - nízká viskozita zajišťuje jeho hluboké proniknutí do spár - vykazuje velmi malou propustnost pro vodu a poskytuje dlouhodobou hydroizolaci - má velmi dobrou chemickou odolnost a je odolný proti ropným produktům, minerálním a rostlinným olejům a tukům Pracovní/technologický postup: - vrtání infúzních vrtů se provádějí nejlépe přes stávající omítku pro zachování kompaktnosti zdiva o průměru 12 mm - vrty se zpravidla provádí vodorovně v rastru 15x15 cm při délce vrtu 25 cm nebo 20x20 cm při délce vrtu 40 cm. - v případě povrchově i hloubkově nesourodého zdiva s velkým výskytem kaveren je nutno vrty předinjektovat mikrocementem s opakovaným odvrtáním a ošetřením povrchu zpevňující hydroizolační kaší na silikátové bázi (tato skutečnost se však nepředpokládá) - dočištění otvorů stlačeným vzduchem s následným osazením plastových injektorů (pakrů) mechanickým naražením do předvrtaného otvoru - provedení vlastní injektáže dvousložkovou injektážní pumpou vždy do dokonalého naplnění vrtu. Injektáž probíhá postupně od spodní úrovně směrem nahoru. Pro zajištění předepsané spotřeby je někdy nutno vrty přeinjektovávat. - pakry je možno před prováděním navazujících povrchových úprav odřezat nebo ulomit - vrty budou zpětně zaplněny výplňovými maltami a cementy. |
| 4. Úpravy povrchů | 4.A | Minerálně vázaná vyrovnávací a jádrová omítka Vlastnosti • vysoká schopnost ukládat soli • vysoce odolná vůči síranům • vysoká propustnost vodních par • odolnost proti vlhkosti, mrazu a povětrnostním vlivům • možnost strojního zpracování Podklad Eventuálně se vyskytující starou omítku je nutno odstranit do stanovené výše nad viditelnou poškozenou zónu. Je bezpodmínečně nutné odstranit starou omítku, staré nátěry, prach, nečistotu, bitumen, atd. Podklad musí být pevný a nosný na povrchu nesmí být žádné uvolněné částice. Spáry ve zdivu v závislosti na stupeň prosolení je nutné vyčistit nejméně do hloubky 2 cm. Poté se musí zeď důkladně vyčistit ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem neobsahujícím olej. Suché nebo silně savé podklady je třeba dostatečně navlhčit. Zpracování Tloušťka nanášené vrstvy se řídí zatížením solemi. Minimální tloušťka vrstvy je 10mm. Při tloušťce nad 20mm je nutné pracovat ve dvou krocích. Před nanášením další vrstvy je nutno dodržet časový odstup 1 den na 1mm tloušťky vrstvy (při +20 °C a 65% vzdušné vlhkostí). Čerstvá vrstva se srovná nahrubo a následně se zdrsní pomocí např. zubové škrabky, zubového hladítka atd. ve vodorovném směru pro zajištění provázaností jednotlivých vrstev. Po vyschnutí je nutné případně proniklé soli mechanicky odstranit např. koštětem. |
|  | 4.B | Síranům odolný těsnící šlem – roztok sloužící k neutralizaci škodlivých solí se používá při sanaci prosoleného zdiva k přeměně chloridů a síranů na sloučeniny, které jsou nerozpustné resp. těžko rozpustné ve vodě. Roztok se aplikuje jako doplňkové opatření pod sanační omítky. Vlastnosti • vodonepropustný do 1,5bar • vysoká odolnost proti síranům • snížená průchodnost vodních par Aplikace Roztok se nanáší buď štětkou, válečkem, stěrkováním tak, aby nanesená vrstva byla kompaktní povrchově těsná. Je nutno zvlášťpečlivě našlemovat rohy a polámané hrany. Bude proveden dvojnásobný nátěr. Při vícevrstevném nátěru musí být před nanášením každé další vrstvy vrstva předcházející tak ztvrdlá, aby nebyla poškozena aplikací vrstvy další. Částice solí, které se event. objeví na povrchu, musí být před nanesením další vrstvy mechanicky odstraněny, např. pomocí koštěte. Roztok lze nanášet také nástřikem. |
|  | 4.C | Silikátová stěrka – bude provedena na vyrovnaný podklad v místech prováděné horizontální izolace pomocí akrylátových gelů z obou stran injektovaných konstrukcí. V místě instalované mírné drátové elektroosmózy a plošných injketáží bude silikátová stěrka aplikována na celou výšku prostor, případně injektované plochy. Hydroizolační stěrka bude rovněž provedena v nově provedených konstrukcích pro odlehčení zemního tlaku v prostoru atria. Vlastnosti - Po vytvrzení tuhá hydroizolace - Odolná vůči síranům - Vhodná na všechny běžné nosné podklady, neobsahuje rozpouštědla - Hydraulicky tuhnoucí - Lze nanášet štětcem, stěrkou nebo nastříkat pomocí vhodného přístroje - Difúzní prostupnost, odolná proti mrazu a stárnutí - Stavebně odzkoušeno jako izolace proti negativnímu tlaku vody a nepropustnost Podklad Podklad musí být únosný, pokud možno rovný, s otevřenými póry, na povrchu uzavřený, bez hnízd, trhlin a výstupků, zbavený prachu, separačních látek nebo vrstev snižujících přilnavost, jako jsou např. oleje, zbytky nátěrů, krusty a uvolněné částice. Podklad může být vlhký, nikoli mokrý. Jako podklad je vhodný beton hutné struktury, omítky P II a III, zdivo se zarovnanými spárami. Podklady s většími póry, jako jsou tvárnice z těžkého betonu nebo s nerovnostmi po bednění a nerovné zdivo, nejprve vyrovnat cementovou maltou. Podklad předem navlhčit tak, aby byl v okamžiku nanášení matně zavlhlý. Aplikace Hydroizolační stěrka lze aplikovat štětcem nebo stěrkou, je třeba vytvořit minimálně dvě plně krycí vrstvy. Druhou a další vrstvy nanášet teprve tehdy, když první nátěr již nemůže být chůzí či dalším nanášením poškozen (při + 20 °C a 60 % relat. vlhkosti vzduchu nejdříve po 4 – 6 hodinách). Rovnoměrné tloušťky vrstvy lze dosáhnout nanášením pomocí stěrky s ozubením 4 až 6 mm a následným vyhlazením. Během jednoho pracovního kroku nevytvářet nátěr silnější než 2 kg/m2 – nebezpečí vzniku trhlin z důvodu vysokého podílu pojiv. |
|  | 4.D | Sanační omítka s tepelně-izolačními vlastnostmi Jednovrstá, jednosložková hydrofilní jádrovou sanační omítka, která na svém povrchu zvyšuje teplotu, a tím omezuje možnost tvorby povrchové kondenzace. Nanáší se v tloušťce maximálně 40mm na provedený sanační podhoz. Hydrofobitu je případně možné volit dodatečně pomocí hydrofobizačního nátěru. Na rozdíl od běžných sanačních omítek mají tyto omítky zvýšenou odolnost proti degradačním účinkům solí. Omítka má vhodné deformační vlastnosti, nízkou plošnou hmotnost. Vlastnosti - Vysoká paropropustnost - Nízká objemová hmotnost - Splňuje požadavky WTA - Potlačuje vznik plísní, mechů a řas - Variabilita hydrofobity (může fungovat nejen jako hydrofilní, ale také jako hydrofobní) Technické parametry Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,09 W/mK Pevnost v tlaku 1,7 N/mm2 Pevnost v ohybu 0,6 N/mm2 Objemová hmotnost (suchý stav) 410 kg/m3 Obsah vzduchu v čerstvé omítce ≥ 25% Součinitel propustnosti vodní páry ≤ 9 Součinitel absorpce vody 0,73 kg/m2min05 Zpracování Maximální tloušťka vrstvy činí 40 mm. Při tloušťce nad 40 mm je třeba pracovat ve dvou krocích. Před nanášením každé další vrstvy je třeba dodržovat prostoj v trvání 1 dne na každé 3mm tloušťky vrstvy (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 55 %). Čerstvý přípravek se srovná nahrubo a následně se zdrsní kartáčem, zubovou škrabkou nebo zubovým hladítkem ve vodorovném směru pro zajištění provázanosti jednotlivých vrstev. Poslední vrstva omítky se v čerstvém stavu srovná navlhčenou hliníkovou latí. Po dostatečném zatažení povrchu omítky se povrch srovná škrabkou, kterou se strhne vystupujíc materiál. Na takto připravený podklad se nanese štuková úprava. Nanesení štuku se doporučuje min. po 21 dnech z důvodu eliminace objemových změn jádra omítky. |
|  | 4.E | Jádrová hydrofobní omítka Jádrová sanační omítka je určena, po rozmíchání v určeném poměru s tekutou přísadou provzdušňovací přísadou, pro sanaci vlhkého zdiva ve vnitřním a vnějším prostředí, jako prostřik nebo jádrová omítka. Vzniklá malta je vhodná pouze pro ruční zpracování. Složení směsi umožňuje provádění omítek o minimální tloušťce 25 –30 mm nad úrovní terénu a 45 – 50 mm pod úrovní terénu (tloušťka omítky je včetně postřiku z této malty). Jedná se o suchou maltovou směs obsahující vysokopecní cement, plniva – praný křemičitý písek a přísady zlepšující zpracovatelnost čerstvé malty bez obsahu vápna. Technické parametry: Zrnitost směsi: 0 – 4 mm Sypná hmotnost suché směsi: cca 1 650 kg/m3 Dávkování prov. přísady na 30 kg pytel: 30 ml Spotřeba vody na 60 kg směsi (2pytle): cca 3,0 – 3,8 l, na 60 kg 6-7,6litrů (s provzdušňovací přísadou) Doba zpracovatelnosti: 30-45 min Před aplikací se nejprve odstraní stará omítka s přesahem min. 1,5 násobku tloušťky zdiva nad nejvyšší viditelnou mez působení vlhkosti. Následně se vyškrábou spáry do hloubky asi 2 cm a zdivo se okartáčuje, čímž se zbaví zbytků staré omítky s obsahem vápna. Před nanášením prvé vrstvy je třeba cihelné zdivo navlhčit. Kamenné zdivo není potřeba přivlhčovat. Zpracování: Do kontinuální míchačky se nalije potřebné množství vody (pitná voda odpovídající ČSN 73 2028), do které se přidá stanovená dávka provzdušňovací přísady. Poté se do míchačky nasype odpovídající množství suché směsi. Směs se v míchačce promíchá po stanovenou dobu, aby byl zajištěn vznik potřebného množství vzduchových pórů. Připravené zdivo nesouvisle prohodíme řídkou maltou tak, aby jí bylo pokryto zhruba 2/3 plochy zdi. Po zatuhnutí, nejlépe druhý den, nahodíme i ve více vrstvách jádrovou omítku, kterou stáhneme nahrubo latí. Jádrová sanační omítka se dodává v papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií. Při teplotách vzduchu nebo podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech se nesmí použít. Přidávání jiných, než předepsaných, přísad není povoleno. Pro zajištění správné funkce sanačního systému musí být prostřik i jádrová omítka s dodávaným přídavkem tekuté provzdušňovací přísady. |
|  | 4.F | Vápenný štuk – vápenný štuk pro povrchovou úpravu sanačních tepelně-izolačních omítek či běžných jádrových omítek Používá se ve vnitřním prostředí. Pro vytvoření vnitřní štukové vrstvy v tloušťce do 2mm na jádrové omítky. Díky svému čistě vápennému složení je vhodný pro konečnou úpravu sanačních omítek uplatňovaných především v oblasti památkové péče. Technické parametry Pevnost v tlaku (po 28 dnech) 0,4 – 2,5N/mm2 Přídržnost min. 0,10 MPa Objemová hmotnost 1400 – 1600 kg/m2 Faktor dif. odporu vodní páry max. 15 Tepelná vodivost 0,647 W/mK |
|  | 4.G | Keramické obklady - keramické obklady budou provedeny na povrchy stěn opatřené standardními vápenocementovými omítkami a to i v zóně sanace. Provedení keramického obkladu na sanační omítky není doporučeno. Při provádění keramických obkladů doporučujeme ve spodní úrovni obkladů provézt nutu proříznutím do zdiva (hl. cca 5 cm) po provedené jádrové omítce. Nuta zabrání případné kapilární vzlínavosti a přenosu solí, resp. gravitačnímu působení vlhkosti při odvlhčení. Keramické obklady a jejich podkladová souvrství řeší stavební část PD. |
|  | 4.H | Difúzní lišta - v prostorách 1.PP budou v patě stěny osazeny difúzní lišty. Ve zdivu se nachází zbytková vlhkost, které je nutno umožnit difúzi do vnějšího prostředí, tedy doodvětrání. Difúzní lišta je schopna zajistit odvětrání vodní páry ze zdiva, ale i vytvořit mechanickou ochranu sanačních a běžných omítek a současně umožnit odvod difundující vodní páry z nepodsklepených podlahových konstrukcí a parotěsně uzavřených prostor. Difúzní lišta je složena ze dvou dílů s přesnou perforací na obou stranách. Dvoudílné provedení je vhodné pro spojování lišt přeplátováním, kdy nemůže dojít při osazování k nežádoucím úskokům. Spojení umožňuje pevné a estetické provedení vnějších rohů. Lišty se osazují vždy na dobře očištěné zdivo do soklíkové části. Připevněny budou pomocí vrutů a hmoždin. Osazení na maltové terče je vyloučeno. |
|  | 4.I | Odsolení zdiva obětovanými omítkami Pro snížení stupně zasolení bude použito způsobů, které nemohou negativně ovlivnit stav zdiva pro následné povrchové úpravy. Odsolení bude provedeno celoplošně v rozsahu obnovy omítek. Po odstranění degradovaných omítek, očištění zdiva kartáči a vyškrabání spár ve zdivu, bude aplikována hubená vápenná omítka nastavená např. BENTONITEM (typ 70 nebo 75 neaktivovaný sodou). Stávající zdivo bude silně provlhčeno před nanášením obětované omítky. Je doporučena demineralizovaná tzv. hladová voda. Pro záměsovou vodu pro obětované omítky je vhodné pokud možno použít stejný druh vody. Obětovaná omítka bude vlhčena po dobu cca 2 – 3 týdny a bude zakryta lehkou fólií, aby bylo zabráněno přímému odparu vody do vnějšího prostředí. Složení malty v poměru vápno, bentonit a písek cca 1:3:8, vodní součinitel bude určen na základě vlhkosti písku pro směs pro ruční omítání, tl. malty do 20 mm. Po úplném vyschnutí malty (cca po 4-5 týdnů) bude malta osekána, vyškrabána ze spár cihelného zdiva, ty budou vyškrabány a suť bude vyvezena na skládku. Následně je možno použít i jiné způsoby, např. přikládáním zvlhčené buničiny. Odsolení bude provedeno v jednom cyklu. Nutnost druhého cyklu bude posouzena při realizaci. Z tohoto důvodu by bylo nutné počítat s delší technologickou přestávkou. |
|  |  | Interiérové nátěry (malby) - budou použity difuzně otevřené vápenné malby s vysokou otěruvzdorností a krycí schopností minimálně ve dvou vrstvách. Všude, kde to bude stav podkladních omítek vyžadovat, bude pod malby proveden nátěr povrstvovací silikátovou barvou pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin do 0,5 mm. Malby na sanační omítky difuzně otevřené, certifikované dle WTA (difúzní odpor SD  0,1m). Veškeré prostory se zvýšenou relativní vlhkostí budou provedeny s protiplísňovými malířskými nátěry pro likvidaci a preventivní opatření. Řeší stavební část PD |
| 5. Snížení vlhkosti zdiva | 5.A | U extrémně zavlhčeného zdiva s procentuální hmotnostní vlhkostí vyšší než 12 %, bude provedeno snížení vlhkosti vysoušením zdiva na hodnotu cca 7% (snížení vlhkosti bude postupné, vždy o 1/3 z celkové % hm. vlhkosti zdiva) a to na konstrukcích, kde docházelo k dlouhodobému zatékání a přímé dotaci vlhkosti do konstrukcí. Jedná se především o konstrukce kleneb a klenebních pásů navazujících na obvodovou stěnu v ulici V Lipkách. Technologie mikrovlnného vysoušení zdiva Technologie odvlhčení mikrovlnným vysoušením zdiva – využívá vysokofrekvenční energii, která vzniká v elektronce zvané magnetron, kde se mění elektrická energie na mikrovlnnou. Mikrovlny přitahují a absorbují molekuly vody, kde způsobují vibraci molekul. Přitom vzniká tření, třením teplo a dochází k poměrně rychlému zahřátí vody (pouze ve zdivu). Doba vysoušení je odvislá od stupně zavlhnutí konstrukce, materiálu a síle zdiva. Vhodnost použití bude posouzena při vlastní realizaci. V případě mikrovlnného vysoušení je nutno omezit provoz a práce v oblasti vysoušení, ale i přijmout bezpečnostní opatření z hlediska zamezení vlivu negativního působení vlivem záření. Snížení vlhkosti je předpokládáno na hodnotu cca 7% hmotnostní vlhkosti. Technologie sálavých panelů Samotné vysoušení probíhá tak, že vlhkost ve zdivu postupuje k teplejšímu povrchu a vystupující vodní páry jsou v prostoru mezi sálavým panelem a konstrukcí odváděny do prostoru. Rychlost vysoušení je velmi pozvolná a závisí na vytvořeném teplotním spádu ve zdivu, tj. teplotou 40 - 50 °C na vnitřním povrchu stěny a nižší teplotou na rubovém povrchu. Teplota v konstrukci prohříváním dosáhne cca 80°C. Sálavý panel pracuje s teplotním spádem ve zdivu a rozdílem relativních vlhkostí vzduchu. Sálavý panel vysouší plochu, kterou ohřívá. Při větším počtu sálavých panelů je nutno zapojení na rozvod 380 V. |
|  | 5.B | Snížení relativní vlhkosti vnitřního prostředí Pro snížení dodané technologické vlhkosti v konstrukcích budou následně použity technologie na principu kondenzačních či adsorpčních. O vhodnosti použití bude rozhodnuto dle klimatických podmínek a teploty vnitřního prostředí při vlastní realizaci. Při teplotách nižších než + 15°C budou použity adsorpční vysoušeče, při teplotách vyšších jak 15°C budou použity kondenzační vysoušeče. Pro omezení vlivu lidského činitele a zajištění provozních podmínek bude stanoven bezobslužný provoz vysoušecích technologií. Před zahájením vysoušení bude prostor zcela uzavřen, aby nedocházelo ke vlivu venkovního prostředí z hlediska dotace relativní vlhkosti. Základním předpokladem pro zahájení vysoušení je odstranění veškerých příčin vlhkosti a to jak charakteru lokálního, ale i z hlediska plošných poruch či provedení souvisejících stavebních úprav v prostoru sanovaných konstrukcí. |