D.1.2.C.1		TECHNICKÁ ZPRÁVA

MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY

| INVESTOR | Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové |
| --- | --- |
| ZHOTOVITEL | ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD: MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA EVIDENČNÍ. ČÍSLO V ŽR: 380801-7687-01 IČ: 10637028 I DIČ: CZ 530325020 |
| DATUM | Říjen 2019 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE | DPS |

# účel objektu

Projektová dokumentace řeší provedení sanace vlhkého zdiva objektu Univerzity Hradec Králové, budovy „B“ stojící na náměstí Svobody, parc. č. st. 425, 1588.

# b) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Pod pojmem sanace vlhkého zdiva se rozumí dosažení výrazného a trvalého snížení obsahu vlhkosti v podzemním a nadzemním zdivu staveb, které bylo dlouhodobě namáháno účinky zemní vlhkosti a po povrchu terénu stékající a od něho odstřikující srážkové vody. K sanacím je nutné přistupovat takovým způsobem, aby kombinovaným použitím různých hydroizolačních a vysušovacích technologií a stavebních úprav podle podmínek objektu a jeho okolí, byl na něm vytvořen komplexní sanační systém.  Tento systém by měl přednostně odstraňovat příčiny a nikoliv jen důsledky vlhnutí stavby. Pro jeho vytvoření by měly být v případě prostředků pro napouštění materiálových struktur a prostředků impregnačních používány ty druhy, které jsou inertní z hlediska koroze stav. materiálů.

Podle použitého hydroizolačního a vysušovacího principu se sanační způsoby, týkající se namáhání zdiva zemní vlhkostí rozdělují na přímé a nepřímé.

Metody přímé - Mezi technologie s absolutními účinky se zařazují způsoby mechanické jako vkládané hydroizolace do strojně nebo ručně proříznuté spáry nebo do probouraných otvorů ve zdivu a zarážení ocelových plechů do ložné spáry cihelných konstrukcí. Z dalších metod přímých se jedná o infúzní a tlakové injektáže a o metody elektroosmotické na principu aktivní a mírné (drátové) elektroosmózy.

Metody nepřímé - Tyto metody snižují hydrofyzikální namáhání konstrukcí. Spočívají hlavně v provádění drenáží podél obvodových stěn pod terénem, v úpravě vnitřního prostředí budov (přirozené a nucené větrání místností a prostor, zejména podzemních). V úpravě terénu vně staveb a ve vytváření vodonepropustných clon v okolí objektu, sanační omítkové systémy aj.

Návrh sanačních opatření je zpracován v souladu s ČSN P 730610 „Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“ a souvisejících předpisů.

Při návrhu na sanaci vlhkého zdiva vycházíme ze skutečnosti, že se jedná o objekt, který leží v zóně památkové péče. Z tohoto důvodu je nutné k řešení přistupovat citlivě a uvážlivě a to zejména v částech uliční fasády. Všeobecně platí pro provádění zásahů v daném prostoru zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu nebude v rámci sanačních prací do pohledových ploch fasády zasahováno.

Upozorňujeme, že základním předpokladem úspěšné sanace vlhkosti je odstranění všech lokálních zdrojů vlhkosti, které jsou jiného charakteru, než přírodního (např. nedostatečný odvod dešťových vod, chybné spádování zpevněných ploch k objektu, zatékání do objektu, atd.).

Po zvážení všech omezení, které byly dány konstrukcí a umístěním daného objektu, na základě předchozích průzkumů a po zvážení předností a nedostatků jednotlivých technologických postupů bude sanace vlhkého zdiva objektu řešena v souladu s čl. 4.3 ČSN P 730610 v kombinaci přímých a nepřímých hydroizolačních metod následovně:

Odstranění příčin vlhkosti a odvlhčení objektu

- Provedení dodatečné vertikální izolace po provedení odkopu kolem nepodsklepeného dvorního obvodového zdiva technologií silikátové stěrky a ochranné nopové fólie s ukončovací lištou. Výkop bude v horní úrovni přetažen třívrstvým geotextilním drénem. Hloubka výkopu bude cca 1,0 m.

- Provedení dodatečné vertikální izolace u suterénního zdiva z dvorní strany a podél ulice v Lipkách kombinací nerezových desek osazených a narážených z výkopu v hl. cca 1,0 m od úrovně chodníku a technologií silikátové stěrky s ochrannou fólií s ukončovací lištou ukončenou pod úrovní chodníku resp. pod úrovní pískovcových soklů.

- Při výkopových pracích je nutno dbát na nepoškození soklových pískovcových prvků. Svislá část pískovců pod úrovní chodníků bude od okolního terénu oddělena fólií z materiálu PEHD, aby bylo zamezeno přenosu boční zemní vlhkosti od konstrukčních vrstev chodníku a pojezdových zpevněných ploch.

- V návaznosti na plánovanou dvorní přístavbu bude část obvodové stěny směrem ke Gočárově třídě řešena rubovou izolací technologií akrylátových gelů, štítová stěna k sousedící nemovitosti bytového domu (Gočárova třída 1) bude řešena plošnou injektáží.

- Odvlhčení obvodového suterénního zdiva objektu technologií drátové (mírné) elektroosmózy. Technologie elektroosmózy musí splňovat požadavky ČSN P 730610 a ÖNORM B 3355-2. Technologie musí být jednoznačně definována kladnými a zápornými póly se současným napojením na zdroj elektrického proudu. Vyloučeny jsou technologie na principu magnetokinetických a elektrokinetických a technologie pokud nebude zajištěna instalace se zabudováním (+) pólů do zdiva a funkčním uzemněním (–) pólů v navrženém počtu dle výkresové dokumentace. Budou použity materiály s dlouhodobou životností a nízkým provozovaným napětím (do cca 6V).

- Vstupní prostory (vestibul) z nám. Svobody vzhledem k již dříve dokončeným stavebním úpravám, ale i z důvodu obtížného přístupu ke konstrukcím a rozdílným výškovým úrovním bude řešena pro odvlhčení technologií aktivní elektroosmózy s omezeným počtem vodičů.

- Dodatečná izolace zbylé části konstrukcí zdiva objektu technologií tlakových dvouřadých injektáží, vč. odizolování navazujících konstrukcí pro zamezení přenosu vlhkosti. V případě možnosti mohou být u vnitřních stěn řešeny dodatečné izolace mechanickou technologií podřezáním zdiva a vložením fóliové izolace a zaklínováním. Případné změny musí být odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru.

Doplňující sanační technologie

- Podkladová úprava ploch stěn dvojnásobným nátěrem pro neutralizaci výkvětotvorných solí

- Podkladová úprava stěn hydroizolační silikátovou stěrkou v místě dodatečných vodorovných izolací a stěn ošetřených mírnou drátovou elektroosmózou

- Provedení sanačních omítek s tepelně izolačními vlastnostmi, ukončené vápenným štukem a vnitřní malbou s deklarovaným nízkým difúzním odporem (SD<0,1m)

- Zpevnění povrchu zdiva v místě akustických předstěn stěn vápenným podhozem

- Provedení rubových izolací po vnějším obvodu obvodových stěn hydroizolační dvousložkovou bitumenovou stěrkou se zateplením, v hlubších částech ze strany ulice nerezové desky, souvrství chráněno XPS deskami tl. 5cm a ochrannou nopovou fólií s natavenou geotextílií

- Odstranění degradovaných omítkových systémů s obnovou vnitřních povrchových úprav zdiva sanačními hydrofilními omítkami s tepelně izolačními vlastnostmi, u vnějších povrchů sanačními hydrofobními omítkami.

- Odsolení zdiva pomocí obětovaných omítek vč. souvisejících protisolných opatření na vnějších površích.

- Vysoušení extrémně zavlhčených částí konstrukcí zdiva (v místech kde docházelo k zatékání od poškozených trubních rozvodů, ale i srážkových vod) mikrovlnou technologií popř. sálavými panely (bude určeno při realizaci v návaznosti na časový harmonogram prací).

- Dodávka a montáž difúzních lišt v suterénních prostorách.

Ostatní (není součástí PD sanace vlhkého zdiva)

- Pro větrání suterénních prostor musí vzduchotechnické zařízení splňovat následující:

  - Vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat především letní větrání suterénních prostor odvlhčeným čerstvým vzduchem tak, aby byla zcela vyloučena kondenzace na povrchu konstrukcí vlivem vysoké relativní vlhkosti vnitřního prostředí.

  - V letním období bude provedeno chlazení vzduchu a v zimě následný ohřev.

  - Řízení větrání bude řízeno na základě monitorování vnitřního klimatu ve větraných prostorech.

  - Optimální hodnoty vzhledem k charakteru prostor je teplota cca 20-22°C a relativní vlhkost do 50-55%. Při těchto hodnotách by nemělo dojít k dosažení rosného bodu a budou eliminovány kondenzace na stěnách a samozřejmě vznik plísní a to jak na stěnách, ale i na vybavení.

Popis jednotlivých zvolených technologií:

- Po odstranění stávajících omítek v prostoru 1.PP, kde bude instalována kladná elektroda,  se na obnažené obvodové a očištěné stěně z vnitřní strany ve stanovené výšce (viz. výkres č. D.1.2.C.2) provede montáž anody (+pól) mírné drátové elektroosmózy. Anoda bude vedena tak, aby její umístění bylo provedeno pod úrovní stávajících vodorovných izolací (zejména na obvodových stěnách). Po daných úsecích budou v rozvodu anody umístěna kontrolní a revizní místa. Jedná se o elektrikářské krabice s krycí pohledovou krytkou, která bude osazena v místě vedení vodiče kladné elektrody.

- Záporné tyčové elektrody budou osazeny v patě stěn, na kterých bude vedena anoda. Tyčové katody se osadí do předem vyvrtaných otvorů vedených pod úhlem 60°. Průměr vrtů je 30mm s minimální hloubkou vrtání 0,95m. Do vyvrtaného otvoru se osadí grafitová tyčová katoda Ø20mm a délky 0,5m, která se zdivem propojí zalitím vodivým grafitovým lakem. Katody budou provedeny po vzdálenostech daných výrobcem systému mírné drátové elektroosmózy. Předpokladem jsou vzdálenosti do 4,0m.

- Propojovací vodiče anody budou vedeny ve vrchních úrovních stěn. Předpokladem je propojení ve výšce vedení anody, při překonání prostor chodeb apod. může být propojovací vodič veden v klenbě. V místě suterénních okenních prvků bude propojovací vodič veden pod okenním otvorem. Propojovací vodič pro katody bude veden v patě stěny a bude propojovat jednotlivé elektrody. V místech, kde bude nutné překonat prostor chodby apod., budou propojovací rozvody katody a anody sdruženy, z důvodu přehlednosti trasování rozvodů elektroosmotického systému.

- Z důvodu většího rozsahu objektu, jsou navrženy dva samostatné okruhy a s tím souvisí instalace dvou řídících jednotek pro každý okruh vedení. Řídící jednotky budou umístěny v ochranných nerezových, elektrikářských krabicích o rozměru 300/300/150mm, které budou zasekány do zdiva tak, aby lícovaly s finálními plochami stěn. Umístění řídících jednotek bude v místech s omezeným přístupem osob. Každá řídící jednotka bude napojena na rozvod elektrické energie 230V/50Hz, které budou přivedeny do místa osazení řídící jednotky. Řídící jednotky je možné napojit přímo na elektrický rozvod (vhodnější způsob), případně přes standardní zásuvku. Elektrický přívod bude řešen přes samostatné jištění 6A. Umístění řídících jednotek je vyznačeno ve výkresové dokumentaci D.1.2.C.2. Jejich umístění se může změnit při vlastní realizaci. Veškeré rozvody mírné drátové elektroosmózy budou umístěny pod povrchovými úpravami.

- Drátová (mírná) elektroosmóza

Technologie je navržena pro odvlhčení stěn suterénu navazující na stěny se zásypem zeminou z nepodsklepené části. Pro instalaci pásových vodičů ( + pól) je uvažováno s jejich umístěním do vnitřních degradovaných ploch. Instalace typových elektrod ( - pól) bude řešeno pomocí vrtů provedených v době před obnovou podlahových konstrukcí.

Popis technologie

Jedná se o ovlivnění pohybu tekuté fáze (mineralizované vody) pórovitou pevnou fází (materiálem) pod vlivem účinku stejnosměrného elektrického proudu. Systém předpokládá umístění elektrod ve zdech a v zemi, napájených elektrickým proudem s malým napětím. Původní běžně dostupné, avšak snadno korodovatelné materiály elektrod jsou v současnosti nahrazovány vysoce odolnými materiály. Elektrody se umisťují v předepsaných vzdálenostech do zdi a vzájemně se spolu vodivě propojují. Vzniklé elektrické pole brání kapilárnímu vzlínání vody. Vodiče jsou napojeny na řídící systém (jednotky), který reguluje množství elektrického proudu dle úrovně vlhkosti.

Elektroosmotický systém pro vybudování elektrického pole používá napětí max. 6 voltů (stejnosměrné napětí 2,8 V). Tímto nízkým napětím jsou dostatečně eliminovány nebezpečné reakce rozkladného účinku na malty a ocelové zabudované prvky ve zdivu.

Elektroosmotická technologie slouží pro odstranění příčin zemní vlhkosti a svým způsobem nahrazuje i svislou izolaci a to především u stěn s větší šířkou. Elektroosmóza nepůsobí proti tlakové vodě ani proti lokálním poruchám (poškozené dešťové svody, průsaky do podloží vlivem zatékání z přilehlých ploch aj). Při realizaci je nutno dbát na odizolování kovových (vodivých) prvků (např. uzemnění měděných či pozinkovaných dešťových svodů aj.) v rozsahu působnosti elektroosmózy.

Schéma elektroosmotického okruhu

Řídící přístroj

Jedná se o digitální přístroj zobrazující měřené údaje (zejména o průtoku proudu v mA). Současně je zde zabudováno počitadlo provozních hodin, které kontroluje skutečné provozované hodiny (z důvodu výpadků v síti popř. jiné poruchy či nezodpovědné odpojení od sítě). Pro řídící jednotku je nutno zajistit dodávku el. energie – síťový rozvod 230 V/50 Hz ze samostatné jednofázové zásuvky (samostatné jištění z elektrorozvaděče) a výstupní revizní zprávu.

Síťová elektroda (anoda + pól)

Kladná elektroda má tvar síťky výšky 250 mm s přiloženým zdrojovým kabelem uchyceným prostřednictvím mechanických příchytek, přímo na připravený povrch zdiva. Síťové elektrody jsou vyrobeny z pletiva ze skleněných vláken potaženého elektricky vodivým plastem na bázi uhlíku. Ve výšce 1/3 šířky je uložen kontaktní vodič. Je odolný vůči korozi a mechanickému poškození. Z vnější strany je opatřen drážkami zajišťující přídržnost (po zaomítnutí) ke kladné elektrodě. Dokonalou vodivost a trvanlivost zajišťuje jeho složení – konstrukce vláken stříbra a titanu. Všechny použité materiály splňují podmínky chemické, elektrochemické a biologické odolnosti. Jsou mechanicky stálé s vysokou přilnavostí ke zdivu.

Propojovací vodič

Jedná se o třívlákno z titanu – stříbro v poměru 3:4 obaleného umělou hmotou se speciální tvrzenou barvou na povrchu, aby byla zajištěna neporušenost vodiče při manipulaci a instalaci.

Zemní elektroda (katoda – pól)

Funkcí záporné elektrody je vytvoření protipólu elektrody kladné, čímž dochází ke vzniku elektrického pole mezi oběma póly. Elektrody jsou dotovány stejnosměrným proudem z napáječe a budou instalovány šikmo pod nosnými zdmi mezi podlahou a stěnami přízemí a v suterénech. Katody jsou tyčové, vyrobené z elektricky vodivého, grafitem plněného plastu. Jsou navzájem propojeny kabelem opatřeným dvojitým izolačním pláštěm. Průměry tyčí jsou cca 20 mm a jejich délka je cca 500 mm. Záporné elektrody budou rozmístěny po osových vzdálenostech do 4000 mm a navzájem propojeny. Použití ocelových, popř. nerezových tyčí je vyloučeno.

Požadavky na zabudované komponenty mírné (drátové) elektroosmózy

Dlouhodobou funkčnost mírné (drátové) elektroosmózy podmiňuje kvalita použitých prvků zařízení a materiálů. Sledovaným faktorem je elektrochemická odolnost elektrod, zejména odolnost anody, na které může docházet k oxidaci a následnému „anodickému rozpuštění“. Proces anodické rozpustnosti se řídí Faradayovým zákonem. Elektrochemická odolnost zední (kladné) elektrody určuje životnost a dobu, po kterou bude zařízení fungovat. Funkce zařízení je závislá na elektrických odporových poměrech v okruhu zdroj – zední elektroda – zdivo – zemní elektroda – zdroj. K největším změnám dochází tedy na anodě, která se elektrochemicky rozpouští a její elektrický přechodový odpor roste v čase.

Zabudované komponenty kladné elektrody musí mít elektrochemický ekvivalent Ee nižší než 1*10-6  kg/A*rok. Pro aktivní komponenty mírné (drátové) elektroosmózy je vyloučeno použití materiálu na bázi mědi, oceli, aj.

Elektrochemické ekvivalenty vybraných materiálů

| Materiál | Přibližné hodnoty elektrochemického ekvivalentu Ee [kg/A*rok] |
| --- | --- |
| Měď (Cu) | 20 |
| Ocel (Fe) | 10 |
| Uhlík (C) | 1 |
| Ferosilicium (FeSi) | 0,2 |
| Platinovaný titan (Ti-Pt) | 1*10-6 |
| Titan s povlakem oxidů a vzácných kovů | 4*10-7 |

Postup prací

- Před zahájením je nutno, aby byly provedeny veškeré instalace v prostoru realizované technologie

- Vyrovnání nerovností na povrchu stěn (po odstranění omítek)

- Přichycení síťové elektrody a propojovacího vodiče

- Aplikace kontaktní omítky

- Instalace zemních elektrod

- Napojení propojovacího vodiče

- Dodávka montáž řídící jednotky s napojením na síťový rozvod s osazení do ochranné elektrikářské skříně

Ostatní

- Provozní náklady jsou zanedbatelné – cca 12 kW/rok (s postupným vysoušením v následujících letech jsou náklady nižší)

- Předpokládaný průtok proudu (A)

- Při vysokém stupni zavlhčení tj. >10% hmotnostní vlhkosti ….. 250 mA (hodnota je stanovena pro cca 100 bm instalované technologie elektroosmózy)

- Po cca 7-mi měsících po zahájení odvlhčení  …… 50 mA

- Po cca 2 letech ….. 10 – 20 mA

- V následujících letech je průtok proudu většinou <10 mA

Vstupní prostory (vestibul) z nám. Svobody, vzhledem k již dříve dokončeným stavebním úpravám, ale i z důvodu obtížného přístupu ke konstrukcím a rozdílným výškovým úrovním, bude řešena pro odvlhčení technologií aktivní elektroosmózy s omezeným počtem vodičů. Tato technologie řeší odvlhčení objektu bez výrazných stavebních zásahů. V příhodném místě, nejlépe nepohledové plochy, bude osazena řídící jednotka. K řídící jednotce bude přivedena elektrická energie 230V/50Hz s vyvedením na standardní elektrikářskou zásuvku. V blízkosti řídící jednotky bude do zdiva osazena feritová anténa (+ pól). Do podzákladí, přes stávající podlahové konstrukce, bude proveden průvrt s osazením záporné zemnící elektrody.

- Technologie bezdrátové elektroosmózy (s omezeným počtem vodičů) – prostory vestibulu

Bezdrátová elektroosmóza je systém, který umožňuje snížení vlhkosti zdiva především u nepodsklepených budov bez aplikace složitých stavebních prací. Lze jej aplikovat na všechny stavební materiály, jako přírodní kámen, beton, cihlové a smíšené zdivo. Nelze sice počítat, že při jeho nasazení dojde k pronikavému snížení vlhkosti zdiva až na úroveň, kdy zdivo označujeme za suché.

Princip technologie spočívá v osmotickém systému, tzn. ve slabém elektromagnetickém poli, které je však silnější než přirozené pole Země dojde k přepólování elektromagnetického pole, v kterém se ionizovaná tekutina (v našem případě voda s rozpuštěnými solemi) začne pohybovat od + pólu (tj. ze zdiva) k přirozenému - pólu, tj. k Zemi. Dochází tak k obrácení osmotického tlaku, přerušuje se kapilární pohyb vody.

U elektroosmózy s omezeným počtem vodičů vytváří elektromagnetické pole generátor, který pulsně vyrábí frekvenčně modulované elektrické vlny v pásmu dlouhých vln. Generátor je buzen běžným napětím elektrických nízkonapěťových sítí, tj. 230 V.

Výkonnost jednotlivých přístrojů činí cca 8 - 12 W. Zařízení je plně elektronické a nemá pohyblivé součástky podléhající opotřebení. Dodává se s funkční zárukou a dlouhodobou zárukou na provozuschopnost přístroje. Odpovídá nařízení o rušivém působení elektromagnetického vlnění a normám EU.

- Technologie se vyznačuje min. 3-mi kladnými elektrodami a s funkčním uzemněním. Pro funkčnost systému je nutno zajistit minimální zemní odpor tj.  520 .

- Na obvodových stěnách, kolem kterých bude proveden výkop s provedením rubových izolací v patě vnitřních stěn, bude provedena dodatečná horizontální izolace dvouřadou těsnící injektáží akrylátovými gely. Výškové úrovně provádění infúzní clony jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci D.1.2.C.203 a D.1.2.C.204.

- Na obvodových stěnách nepodsklepených prostor bude dodatečná horizontální izolace provedena v patě stěn na kótách +0,150 a + 1,250, tedy v úrovni stávajících podlah 1.NP. Vnitřní stěny 1.PP a 1.NP budou dodatečně izolovány rovněž bezprostředně v patě stěn a to na kótách -2,050 v 1.PP, v 1.NP na kotách +0,150 a + 1,250. Provádění injektáže se předpokládá ze strany vnitřních prostor, aby nebylo zasahováno do ploch fasády. V místě, kde jsou injektáže výrazně navýšeny oproti okolnímu terénu, budou vrty pro injektáž vedeny pod úhlem 40° směrem k terénu.

- Technologie dvouřadé injektáže akrylátovými gely

Chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k dodatečnému vytvoření horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do konstrukcí zdiva – akrylátový gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do kapilárního systému injektovaných látek s velmi jemnou porézní strukturou, kde dochází k utěsňování velmi malých pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem vodorovně vyvrtaných otvorů v odstupech 12-15cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější stranu zdi). Před samotnou aplikací je nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. Nároží a silné zdi (s tloušťkou zdi vyšší než 0,8m) by se měly pokud možno vrtat z obou stran. Vrtá-li se z obou stran, vrty musí být uspořádány šachovnicově, což je výhodné za složitých podmínek (vysoké zatížení účinky výkvětotvorných solí, značná vlhkost, různorodost materiálu).

Pracovní postup

- Injektáž obvodového zdiva bude prováděna z vnitřních prostor suterénu, nelze ale vyloučit provádění ze strany výkopu.

- Provedení soustavy vrtů  12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové vzdálenosti 150 mm (výškově nad sebou 80 mm) a jejich vyčištění (u horizontální izolace délka vrtů na hloubku 5 cm před okrajem zdiva). Vrchní řada vrtů bude provedena nad úrovní podlah, spodní řada bude provedena v úrovni podkladního betonu podlah.

- Osazení pakrů  12 mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr.

- Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením.

- Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud bude toto zjištěno, provede se předinjektáž vápenným či cementovým mlékem případně polyuretany.

- Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu.

- Po injektáži se provede demontáž pakrů, vrty se vyplní nesmršťujícím se materiálem.

Dodatečné clony mohou být použity jak u zdiva s nižší vlhkostí, tak i při hodnotách vysokého zamokření cihelného i kamenného zdiva bez předchozího předsušování. Stávající stupeň zasolení zdiva není pro účinnost provedené injektážní clony rozhodující. Sanace zdiva je na rozdíl od běžných injektáží na bázi vodních skel a jim obdobným technologiím velmi spolehlivá, neboť rozdílné zavlhčení konstrukcí v sanované konstrukci je systémem chemických a akrylátových injektáží eliminováno.

Technické parametry

Hustota:				cca 1,13 – 1,14 kg/dm3

Roztažnost při styku s vodou:	<140%

Obsah pevných částic:		cca 30%

Spotřeba (liniová injektáž):		15 – 15l

Dvousložková hmota:			aktivátor+voda – akryl. gel+katalizátor

Vlastnosti

- po vytvrzení se změní v pružný gel, zůstává trvale pružný i pod vodou

- nízká viskozita zajišťuje jeho hluboké proniknutí do spár

- vykazuje velmi malou propustnost pro vodu a poskytuje dlouhodobou hydroizolaci

- má velmi dobrou chemickou odolnost a je odolný proti ropným produktům, minerálním a rostlinným olejům a tukům

Veškeré rozdílné výškové úrovně vodorovných dodatečných izolací budou propojeny svislou jednořadou injektáží. Svislou injektáží budou odděleny stěny dodatečně izolované dvouřadou injektáží v návaznosti na stěny ošetřené technologií mírnou drátovou elektroosmózou. Jedná se především o místa stěn, které navazují na stěny obvodové a stěny oddělující podsklepené a nepodsklepené prostory.

- Technologie jednořadé svislé injektáže akrylátovými gely

Chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k vytvoření svislých detailů pro propojení vodorovných dodatečných izolací a jako ukončující detail izolovaných a neizolovaných konstrukcí. Odstraňují tak příčiny vnikání vlhkosti do konstrukcí zdiva – akrylátový gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do kapilárního systému injektovaných látek s velmi jemnou porézní strukturou, kde dochází k utěsňování velmi malých pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem svisle vyvrtaných otvorů v odstupech 10-12cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější stranu zdi). Před samotnou aplikací je nutné odstranit prach vzniklý při vrtání.

Pracovní postup

- Injektáž obvodového zdiva bude prováděna z vnitřních prostor suterénu, nelze ale vyloučit provádění ze strany výkopu.

- Provedení soustavy vrtů  12 mm v jedné řadě nad sebou v osové vzdálenosti 150 mm a jejich vyčištění (u vertikální izolace délka vrtů na hloubku 5 cm před okrajem zdiva).

- Osazení pakrů  12 mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr.

- Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením.

- Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud bude toto zjištěno, provede se předinjektáž vápenným či cementovým mlékem případně polyuretany.

- Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu.

- Po injektáži se provede demontáž pakrů, vrty se vyplní nesmršťujícím se materiálem.

Dodatečné clony mohou být použity jak u zdiva s nižší vlhkostí, tak i při hodnotách vysokého zamokření cihelného i kamenného zdiva bez předchozího předsušování. Stávající stupeň zasolení zdiva není pro účinnost provedené injektážní clony rozhodující. Sanace zdiva je na rozdíl od běžných injektáží na bázi vodních skel a jim obdobným technologiím velmi spolehlivá, neboť rozdílné zavlhčení konstrukcí v sanované konstrukci je systémem chemických a akrylátových injektáží eliminováno.

Technické parametry

Hustota:				cca 1,13 – 1,14 kg/dm3

Roztažnost při styku s vodou:	<140%

Obsah pevných částic:		cca 30%

Spotřeba (liniová injektáž):		15 – 15l

Dvousložková hmota:			aktivátor+voda – akryl. gel+katalizátor

Vlastnosti

- po vytvrzení se změní v pružný gel, zůstává trvale pružný i pod vodou

- nízká viskozita zajišťuje jeho hluboké proniknutí do spár

- vykazuje velmi malou propustnost pro vodu a poskytuje dlouhodobou hydroizolaci

- má velmi dobrou chemickou odolnost a je odolný proti ropným produktům, minerálním a rostlinným olejům a tukům

Štítová stěna k sousedící nemovitosti bytového domu (Gočárova třída 1) bude řešena plošnou injektáží z důvodu omezeného přístupu k sanovanému zdivu a také z důvodu vyloučení možného přenosu vlhkosti z neizolovaných částí navazujícího objektu. Plošná injektáž bude provedena v dané ploše štítové stěny, předpokladem je provedení do výšky 2,5m nad nově vytvořené podlahy. Ve výšce podlah bude provedena obnova vodorovné izolace pomocí injektáží. Nad touto úpravou bude provedena injektáž plošná.

- Plošná tlaková těsnící injektáž akrylátovými gely

Charakteristika izolace a materiálu, výhody a nevýhody

Používá se k izolaci a zabezpečení starých cennějších budov ve složitých městských podmínkách, kde je velmi problematické provádění jakýchkoliv výkopových prací. Izolace je provedena na vnitřním líci zdiva. Injektážní směs dokonale prostoupí zdivem a vyplní póry, čímž vznikne kompaktní hmota zajišťující dostatečnou vodoodolnost proti působení zemní vlhkosti a od účinků průsaků dešťových vod. Injektáž je prováděna z vnitřních prostor bez zásahu do venkovního prostranství. Pro vlastní vytvoření izolace jsou použity akrylátové gely. Podstatnou výhodou akrylátových gelů je nízká počáteční viskozita. Z důvodu velmi dobré penetrační schopnosti nastává bezproblémové utěsňování materiálů s jemnou porézní strukturou a schopnost se dostávat do kapilárního systému injektovaných látek. Druh injektážní látky je vždy určen bezprostředně před injektáží po provedení zkušebního způsobu aplikace.

Technické parametry

Hustota:				cca 1,13 – 1,14 kg/dm3

Roztažnost při styku s vodou:	<140%

Obsah pevných částic:		cca 30%

Spotřeba (liniová injektáž):		15 – 15l

Dvousložková hmota:			aktivátor+voda – akryl. gel+katalizátor

Vlastnosti

- po vytvrzení se změní v pružný gel, zůstává trvale pružný i pod vodou

- nízká viskozita zajišťuje jeho hluboké proniknutí do spár

- vykazuje velmi malou propustnost pro vodu a poskytuje dlouhodobou hydroizolaci

- má velmi dobrou chemickou odolnost a je odolný proti ropným produktům, minerálním a rostlinným olejům a tukům

Pracovní/technologický  postup:

Vrtání infúzních vrtů se provádějí nejlépe přes stávající omítku pro zachování kompaktnosti zdiva o průměru 12 mm. Vrty u plošné injektáže se zpravidla provádí vodorovně v rastru 15x15 cm při délce vrtu 25 cm nebo 20x20 cm při délce vrtu 40 cm. V případě povrchově i hloubkově nesourodého zdiva s velkým výskytem kaveren je nutno vrty předinjektovat mikrocementem s opakovaným odvrtáním a ošetřením povrchu zpevňující hydroizolační kaší na silikátové bázi. Tato skutečnost se však nepředpokládá. Dále je řešeno dočištění otvorů stlačeným vzduchem s následným osazením plastových injektorů (pakrů) mechanickým naražením do předvrtaného otvoru. Injektor obsahuje kuličkový uzávěr, který zamezuje vytékání injektážní látky z infuzního vrtu. Vlastní injektáž se provádí dvousložkovou injektážní pumpou vždy do dokonalého naplnění vrtu. Injektáž probíhá postupně od spodní úrovně směrem nahoru. Pro zajištění předepsané spotřeby je někdy nutno vrty přeinjektovávat. Plastové injektory je možno před prováděním navazujících povrchových úprav odřezat nebo ulomit.

Provedení infúzních vrtů ve výše uvedených rozměrech a roztečích nemá žádný vliv na omezení statiky a stability sanovaných stěn. Vrty budou zpětně zaplněny výplňovými maltami a cementy.

- Stavebně-technické řešení

Zemní práce

- S výkopovými pracemi v ulici Gočárova třída není uvažováno. V této části je objekt nepdokslepený. Rubová izolace bude provedena pouze v části, kde dojde k úpravě vnitřní dispozice a provedení nového schodišťového prostoru v návaznosti na plánovanou dvorní přístavbu, kdy dojde k výraznému prohloubení stávajících podlahových ploch pro vybudování schodišťového prostoru. V tomto místě bude část obvodové stěny směrem ke Gočárově třídě řešena rubovou izolací technologií metakrylátových gelů. Injektáž bude vedena z vnitřních prostor průvrtem obvodové stěny. Tímto způsobem bude vytvořený rastr 15/150mm v v ploše stěny od podlahové konstrukce až po úroveň terénu. Aktivní složka bude poté saturovat zeminu v bezprostředním okolí zájmové obvodové stěny. Tímto způsobem bude vytvořena rubová izolace bez nutnosti provádění výkopových prací.

- Tlaková injektáž metakrylátovými gely – rubová izolace zdiva

Používá se k izolaci a zabezpečení starých cennějších budov ve složitých městských podmínkách, kde je velmi problematické provádění jakýchkoliv výkopových prací. Rubová izolace je provedena na kontaktu vnějšího líce zdiva se zeminou. Vlastní zdivo zůstává injekčním médiem nedotčeno, současně dochází ke stabilizaci jemnozrnných zemin. Injektážní směs dokonale prostoupí zeminou a vyplní póry, čímž vznikne kompaktní hmota zajišťující dostatečnou voděodolnost proti působení zemní vlhkosti a od účinků průsaků dešťových vod. Injektáž je prováděna z vnitřních prostor bez zásahu do venkovního prostranství. Pro vlastní vytvoření rubové izolace jsou použity metakrylátové gely. Podstatnou výhodou metakrylátových gelů je nízká počáteční viskozita. Z důvodu velmi dobré penetrační schopnosti nastává bezproblémové utěsňování materiálů s jemnou porézní strukturou a schopnost se dostávat do kapilárního systému injektovaných látek. Druh injektáží látky je vždy určen bezprostředně před injektáží po provedení zkušebního způsobu aplikace. Budou provedeny vrty ᴓ 12 mm v osové vzdálenosti 300 x 300 mm a jejich vyčištění stlačeným vzduchem.

Charakteristika gelů

  - gely jsou tvořeny makromolekulami složených z dlouhých řetězců molekul, což způsobuje viskozně-elastické vlastnosti

  - výsledným produktem pro proběhlé polymeraci je trvale pružný gel

  - gely mají hydroskopické vlastnosti (mohou jímat vodu z okolí), čímž dochází k nárůstu jejich objemu; reakce je vratná (po odebrání vody se vrátí do počátečního objemu)

Výhody metakrylátových gelů

  - podstatnou výhodou je nízká počáteční viskozita směsi, která je velmi blízká viskozitě vody, takže gely mají velmi dobré penetrační schopnosti a jsou schopny dostat se i do kapilárního systému injektované látky

  - je možné regulovat dobu tuhnutí úpravou dávkování iniciátoru a tím usnadnit zpracovatelnost směsi podle potřeby stavby

- Okolo uliční obvodové stěny v ulici V Lipkách, kde se nachází podsklepená část objektu, bude proveden výkop do hloubky 1,0m pod úroveň stávajících zpevněných ploch. Výkop bude proveden v šířce min. 0,8m z manipulačních důvodu.

- Základové zdivo bude očištěno od nesoudržných částí, vyrovnáno zátěžovou cementovou omítkou (pevnost v tlaku: min. 15 MPa). Rubové izolace budou provedeny pomocí silikátové hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Po vytvrzení silikátové stěrky se na souvrství připoloží kluzná vrstva geotextílie a nopová fólie s natavenou geotextílií. Nopová fólie bude ukončena pod úrovní zpevněných ploch ukončovacím profilem tak, aby nebyl narušen vizuální vjem fasády. Na dně výkopu bude nopová fólie přetažena na dno výkopu s minimálním spádem 2% od paty stěny. Ode dna výkopu provedena rubová izolace pomocí svislého vrážení nerezových desek do úrovně cca -30cm pod úroveň podlah v 1.PP. Před zarážením nerezových desek je nutné prověřit, že v místě zarážení se nenachází žádné trubní ani kabelové vedení. Nerezové desky tyto trasy snadno překonají – přeseknou je.

- Ve dvorním prostranství, kde se nachází suterénní prostory, budou rubové izolace provedeny stejně, jako okolo stěny ulice V Lipkách. V místech, kde objekt podsklepený není, bude proveden výkop do hloubky 1,0m. V tomto rozsahu bude porvedeno vyrovnání zdiva zátěžovou cementovou omítkou (pevnost v tlaku: min. 15 MPa). Na srovnaný povrch se nanese hydroizolační silikátová stěrka, která se zakončí kluznou vrstvou a nopovou fólií s natavenou geotextílií. Nopová fólie bude zakončena ukončovací lištou v úrovni zpevněných, případně jiných finálních ploch. V dvorní části, kde bude terén ukončen v nezpevněné, zatravněné, podobě, bude v hloubce cca 10cm pod terénními úpravami položen třívrstvý geodrén pro odvod průsakových vod do vzdálenějších míst od paty stěn. Geodrén bude položen na srovnaný hliněný podklad v příčném spádu 2% od obvodových stěn. Geodrén bude zasahovat do vzdálenosti 1,5m od obvodové stěny.

- Veškeré výkopy budou zasypány výkopkem s postupným hutněním po vrstvách (po 20cm).

- Provedení odkopu pro rubovou izolaci (řeší stavební část PD)

- Okolo objektu ze strany ulice V Lipkách a atria bude proveden výkop pro provedení rubové izolace zdiva. Veškeré zpevněné plochy v místě výkopu budou rozebrány. Výkop bude proveden do stanovených hloubek, dno výkopu bude v příčném spádu min. 2% od objektu. Výkop bude prováděn po částech. Před započetím výkopů bude provedena sonda v místě nejvyššího místa terénu. Obnažené základové zdivo se mechanicky očistí. Výkop bude zajištěn proti zatékání srážkových vod a bude zajištěno provizorní odvedení srážkových vod z dešťových svodů, aby nedocházelo k podmáčení základové spáry srážkovou vodou. Veškeré výkopy budou provedeny tak, aby nedošlo k podkopání základové spáry. Bude proveden zpětný zásyp zhutněnou tříděnou zeminou, zhutněnou po cca 20 cm vibračním pěchem nebo vibrační deskou (součástí zásypu nesmí být stavební suť, aj.). Zpětný zásyp nesmí být proveden zvodnělou zeminou. Výkop bude v případě hloubky větší než 1,3 m u soudržných zemin (0,7 m u nesoudržných zemin) opatřen pažením a zabezpečen proti pádu osob.

- Rubová izolace bitumenovou dvousložkovou stěrkou

Je navrženo celoplošné provedení rubové izolace silikátovou hydroizolační stěrkou. Podklad bude zbaven nesoudržných částí a bude vyspraven zátěžovou omítkou. Úroveň výškového vyvedení hydroizolační stěrky bude bezprostředně pod pískovcové soklové plochy ze strany obou ulic a pod opravenými soklovými plochami ze strany atria.

Vyspravení zátěžovou omítkou

Podkladové zdivo bude odspárováno, očištěno a následně budou vyplněny spáry a prohlubně větší než 5 mm spárovací maltou pro vyspravení namáhaného zdiva vlhkostí, sloužící jako podklad pro izolaci proti vodě. Suchá směs je složena z  anorganických pojiv, plniv a  hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Podklad musí být nosný, prostý prachu, volných kusů zdiva, výkvětů soli a  nečistot. V závislosti na počasí se podklad zvlhčí. Čerstvá úprava bude ochráněna před rychlým vyschnutím.

Technické údaje:

- Pevnost v tlaku: min. 15 MPa

- Přídržnost: min. 0,30 MPa

- Sypná hmotnost: 1,6 kg/dm3

- Zrnitost: 0 – 2 mm

Technologie cementových hydrosilikátových stěrek

Silikátová hydroizolace je hydraulicky reagující prášková hmota s krystalizujícími účinky, schopná zaplňovat a utěsňovat kapiláry. Používá se k hydroizolacím proti zemní vlhkosti, netlakové vodě a tlakové vodě do 5 m vodního sloupce. Hydroizolační povlaky se vyznačují vysokou pevností a odolností proti chemickým a mechanickým vlivům. Silikátová stěrka má velmi dobrou přilnavost ke všem běžným druhům stavebních materiálů, jsou ekologické, bez obsahu rozpouštědel a nanáší se na vyrovnanou zátěžovou omítku. Schnou do bezešvých spojů, spolehlivě překrývají trhliny a jsou vodotěsné. Jsou odolné proti všem všeobecně agresivním látkám, které se nacházejí na staveništi. Cementová hydrosilikátová stěrka umožňuje vysoké mechanické zatížení vč. odolnosti proti zvýšeným resp. sníženým teplotám.

Podklad musí být únosný, pokud možno rovný, s otevřenými póry, na povrchu uzavřený, bez hnízd, trhlin a výstupků, zbavený prachu, separačních látek nebo vrstev snižujících přilnavost, jako jsou např. oleje, zbytky nátěrů, krusty a uvolněné částice. Podklad může být vlhký, nikoli mokrý. Jako podklad je vhodný beton hutné struktury, omítky P II a III, zdivo se zarovnanými spárami. Podklady s většími póry, jako jsou tvárnice z těžkého betonu nebo s nerovnostmi po bednění a nerovné zdivo, nejprve vyrovnat cementovou maltou. Podklad předem navlhčit tak, aby byl v okamžiku nanášení matně zavlhlý. Malé trhliny v podkladu překrýt skelnou mřížkovou tkaninou. Hydroizolační stěrku lze aplikovat štětcem nebo stěrkou, je třeba vytvořit minimálně dvě plně krycí vrstvy. Druhou a další vrstvy nanášet teprve tehdy, když první nátěr již nemůže být dalším nanášením poškozen (při + 20 °C a 60 % relat. vlhkosti vzduchu nejdříve po 4 – 6 hodinách). Rovnoměrné tloušťky vrstvy lze dosáhnout nanášením pomocí stěrky s ozubením 4 až 6 mm a následným vyhlazením. Během jednoho pracovního kroku nevytvářet nátěr silnější než 2 kg/m2 – nebezpečí vzniku trhlin z důvodu vysokého podílu pojiv.

Ochranná izolace nopovou fólií s geotextílií

- Princip spočívá ve vložení nopované fólie s natavenou geotextílií jako ochrana pružných živičných izolačních pásů a stěrek. K zásypu orientované nopy fungují jako plošná drenážní vrstva s nejvyšší odvodňovací kapacitou. Na vrcholcích nopů je navařená filtrační geotextílie, která zabraňuje zanášení nopové struktury. Nopová fólie má vysokou pevnost v tlaku. Spoje jednotlivých pásů jsou řešeny samolepicím okrajem, popř. pomocí těsnících pásek, které zajišťují dlouhodobě fixované místo přesahu. Okraj fólie bude ukončen ukončovací lištou pod úrovní přilehlých ploch, aby nebyl rušen vizuální vjem.

Technické parametry

Pevnost v tlaku:		cca 250kN/m2

Výška nopů:			8mm

Propustnost mezi nopy:	cca 5l/m2

Vlastnosti

- chemicky odolná

- odolná proti prorůstání kořeny

- odolná proti houbovému a bakteriálnímu napadení

- nehnijící

- Provedení rubové izolace narážením nerezových desek a systému fólií

- Vzhledem ke značné obtížnosti provedení rubové izolace po obvodu podsklepené části objektu bude vnější izolace provedena v kombinaci nerezových desek (bez složitého výkopu ve velké hloubce) s nopovou fólií provedenou ve výkopu a hydroizolační stěrkou. Nerezové desky budou raženy ode dna provedeného výkopu pod úroveň podlah v 1.PP. Jedná se o obvodovou stěnu v ulici V Lipkách a částečně v atriu objektu.

Popis technologie a způsobu provedení

- Obnažit rubové zdivo výkopem rýhy do hloubky cca 1,0m. Z výkopu narazit do hloubky k úrovni podlah suterénu nerezové chrom-niklocelové plechy. Spodní úroveň zarážení je daná stavebně-technickým provedením základového zdiva. Nad plechy, po úroveň stávajícího terénu izolaci řešit hydroizolační stěrkou a nopovou fólií s geotextilií. Výkop zasypat výkopkem s postupným zhutněním.

- Svislá rubová vertikální izolace nerezovými chrom-niklocelovými plechy spojované zámky představuje progresivní technologii řešící svislé izolace objektů. Z celé řady výhod tohoto řešení je třeba zdůraznit zejména:

- Vysoký stupeň ochrany pronikající zemní vlhkosti zámkovým spojem plechů

- Vysoká mechanická a chemická odolnost izolace

- Minimální prostorové nároky na aplikaci a z toho vyplývající nízké dodatkové náklady na výkopy, na úpravy navazujících na objekt, apod.

- Technologii nelze provést tam, kde se očekávají účinky tlakové vody

- Všeobecně lze tuto metodu mechanické vertikální zábrany použít u objektů, které mají suterénní prostory zavlhlé vlivem zemní kapilární vlhkosti a je zvlášť výhodná pro objekty, kde není možné provést nebo je obtížné odkopání nebo odbagrování zeminy, protože tyto vlnité plechy jsou bez potřeby výkopových prací zaráženy speciálním strojem do země pod úhlem 180° ve vzdálenosti min. 5 cm od hrany zdi, a to až do stanovené úrovně. Vzdálenost se stanoví dle nerovnosti rubového obvodového zdiva. Podélné ohyby z obou stran po celé délce desky zajistí pevné a kapilárně nevodivé spojení i v rohových místech objektu.

Speciálním strojem mohou být plechy z ušlechtilé oceli běžně zaráženy do hloubky až 2,50 m. Při menších hloubkách je použito malé ruční mechanizace. Vzhledem k prováděným zemním pracím by byly použity nerezové desky v délce cca 1,5 m.

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení jednotlivých správců a provozovatelů. Aby nebyly porušeny stávající přípojky, je třeba je před zahájením prací zaměřit, popř. obnažit vykopáním sondy, obejít je a zvlášť doizolovat. Přípojky ve větších hloubkách je možno obnažit zevnitř objektu, a to odbouráním konstrukce okolo těchto přípojek.

Tento způsob vertikální izolace zcela zabrání dalšímu namáhání konstrukcí objektu zemní vlhkostí a nedochází při něm k rozsáhlému narušení zpevněných ploch pro pěší a vozidlovou dopravu, nedochází k podstatnému záboru prostranství a není zásadně omezeno užívání dotčených ploch.

Použitý materiál na vertikální izolace: chrom-niklocelový plech zprofilovaný 1.4301 s obsahem chromu přes 18% a niklu přes 8,5 %. Pevnost 1200 N/mm2. Kvalita tohoto materiálu je důležitá pro poskytnutí dlouhodobé záruky.

- Geotextilní drenážní vrstva

Zásah předpokládá plošný odkop s provedením zemní pláně dle požadovaných spádů (min. 2% od objektu), položení přímo na zemní pláň ve spádu, položení třírozměrného geotextilního drénu, který je určen k jímání a odvádění průsakových vod ze zemních konstrukcí. Tento je vyroben z drenážní vrstvy a dvou vrstev netkané filtrační geotextilie, která tvoří filtrační obal drenážní vrstvy. Drenážní vrstva vyrobená z polypropylénových nebo polyetylénových monofilů se vyznačuje vysokou hydraulickou vodivostí, která zabezpečuje účinné a rychlé odvádění průsakových vod z přilehlého prostředí. Obalová filtrační geotextilie chrání drenážní vrstvu před zanášením částicemi přilehlé zeminy a zabezpečuje tak dlouholetou funkčnost celého systému. Obě vrstvy – drenážní i filtrační – jsou navzájem propojeny bodovými svary. Kombinace drenážních a filtračních vrstev je variabilní a je vyráběna ze 2 vrstev netkané filtrační geotextilie z polypropylénu o plošné hmotnosti 300 g/m2, mezi které je vložena drenážní vrstva složená ze 3 vrstev síťoviny z polypropylénových monofilů o celkové plošné hmotnosti 800 g/m2. Celková tl. drenážního prvku je cca 10 mm, celková hmotnost 1400 g/m2.

Při srovnání s drenáží z přírodního kameniva poskytuje tento systém řadu výhod, ke kterým patří např.:

- Vysoká drenážní účinnost

- Nepatrná konstrukční výška

- Nízká plošná hmotnost

- Flexibilita

Nepřímé sanační technologie (odstraňují důsledky zavlhnutí) sanace povrchu stávajících stěn

  - Obnova omítek v 1.PP a v 1.NP je navržena sanačním hydrofilním omítkovým systémem s tepelně-izolačními vlastnostmi do stanovených výšek, dle výkresu D.1.2.C.4 a D.1.2.C.5. Obnova lokálních míst na exteriérových plochách v soklových částech bude provedena hydrofobním sanačním omítkovým systémem.

  - Před zahájením prací na omítkových systémech a jejich povrchových úpravách je nutno, aby byly provedeny veškeré práce na všech druzích instalací.

  - Pro provádění omítek je nutno zabezpečit a kontrolovat dodržování technologických postupů, při jejich aplikaci pomocí strojního zařízení musí být zachována a zajištěna požadovaná technická charakteristika dodržením požadovaných parametrů. Nedodržení technologické kázně může vést při běžné aplikaci používané stavebními firmami až o 60 % zhoršení technických parametrů, což vede k podstatnému snížení životnosti sanačních omítkových systémů.

- Veškeré zdivo, kde budou prováděny obnovy povrchů, bude očištěno a budou odstraněny nesoudržné části zdiva.

- Zdivo bude očištěno na zdravé jádro, bude přiznána nerovnost a charakter původního zdiva.

- Zcela zdegradované zdivo a chybějící části bude vyměněno resp. doplněno.

Na vnitřních površích stěn v 1.PP a v 1.NP se poškozené stávající omítky odstraní v daném rozsahu. V prostoru 1.PP, na obvodové stěně lemující ulici V Lipkách, budou odstraněny omítky také na žebrech klenebních pásů, případně na klenbách v bezprostředním okolí obvodové stěny. Tyto rozsahy jsou připočteny ve výkazu výměr. Obnažené zdivo se mechanicky očistí, spáry zdiva se proškrábnou na hloubku min. 2,0cm. V rozsahu přepokládané sanace se na obnažené zdivo nanese dvojnásobný nátěr pro neutralizaci výkvětotvorných solí. Na stěnách, které budou odvlhčovány  technologií mírnou drátovou elektroosmouzou, se obnažené zdivo vyrovná vyrovnávací sanační minerální omítkou na celou výšku prostor 1.PP tak, aby zůstala otevřená pórovitost cihelného zdiva. Na takto připravený podklad se celoplošně nanese podkladová úprava hydroizolační silikátovou stěrkou v tl. min. 2mm. Tato úprava bude provedena také v rozsahu 50cm v místech provedení dodatečných izolací pomocí injektáží.

Po zavadnutí hydroizolační silikátové stěrky se na povrch zdiva provede kotvící podhoz. Na takto připravený podklad se provede jádrová sanační omítka s tepelně-izoloačními vlastnostmi. Omítky budou ukončeny vápenným štukem a výmalbou s nízkým difúzním odporem (SD  < 0,1m).

Na lokálních místech externích soklových ploch budou stávající poškozené omítky odstraněny v daném rozsahu (výkres č.D.1.2.C.5). Po odstranění omítek se provede odsolení zdiva systémem hubených obětovaných omítek. Předpokladem je jeden odsolovací cyklus. Po provedeném odsolení se provede nátěr pro neutralizaci zbytkových solí a nanese se jádrová hydrofobní sanační omítka. Jádrová omítka bude zakončena sanačním štukem a fasádním sjednocujícím nátěrem.

# Sanační omítky (technologie provádění)

- Osekání omítek s očištěním zdiva, okartáčováním a hloubkovým vyspárováním s mezideponií suti (po skončení prací bude odvezena s případným zbytkem malt, suť bude uložena exteriéru a zakryta fólií, aby nemohlo dojít ke zpětné kontaminaci zdiva).

- Hrubé zapravení spár přetřením minerálním sanačním podhozem tak, aby pokud možno zůstalo zdivo s obnaženou pórovitostí.

- Aplikace roztoku k neutralizaci škodlivých solí.

- Oschnutou úpravu druhým protisolným nátěrem v plné ploše očistit rýžovým kartáčem.

- Ve spodní úrovni bude provedena aplikace hydroizolační stěrky v místech, kde jsou rozdílné výškové úrovně provedených dodatečných izolací. Hydroizolační stěrka bude provedena také v místech provádění dodatečné horizontální izolace ve stěnách jako propojovací můstek dodatečných izolací s plošnými izolacemi podlah s přesahem min. 15cm nad dodatečné izolace. Před prováděním stěrky jemně navlhčit podklad. Stěrka bude provedena stěrkovou úpravou v tl. min. 2mm natažením hoblem a je nutno ji nechat vyzrát až bude mít celošedou barvu v plném rozsahu. Hydroizolace může být provedena i dvojnásobným nátěrem, ale toto je odvislé od časových lhůt provádění a dodržení technologických přestávek. (2. Nátěr provádět až po vyschnutí prvního nátěru, druhý nátěr opět nechat vyschnout).

- Plošný kotvící minerální postřik síťovitě cca 50-60% z plochy s předchozím jemným zvlhčením podkladu, postřik do tl. max. 5 mm.

- Provedení jádrové sanační omítky s vysokým obsahem vzduchových pórů v tl. do 30 mm Předpokládaná technologická přestávka je cca 20-30 dnů (odvislé od klimatických podmínek a provedené tloušťky omítky). Schnutí vrstvy 1,0 mm je cca 1 den.

- Pro povrchovou úpravu bude aplikován jemný štuk na sanační omítky tloušťky do 3 mm bez penetrace. Povrchová úprava se provádí hladítkem s pěnovou gumou, plstí nebo molitanem.

- Pro následnou výmalbu barvami s nízkým difúzním odporem SD  0,1 m bude technologická přestávka  min.3 – 5 dnů.

Minerálně vázaná vyrovnávací a jádrová omítka

Vlastnosti

• vysoká schopnost ukládat soli

• vysoce odolná vůči síranům

• vysoká propustnost vodních par

• odolnost proti vlhkosti, mrazu a povětrnostním vlivům

• možnost strojního zpracování

Podklad

Eventuálně se vyskytující starou omítku je nutno odstranit do stanovené výše nad viditelnou poškozenou zónu. Je bezpodmínečně nutné odstranit starou omítku, staré nátěry, prach, nečistotu, bitumen, atd. Podklad musí být pevný a nosný na povrchu nesmí být žádné uvolněné částice. Spáry ve zdivu v závislosti na stupeň prosolení je nutné vyčistit nejméně do hloubky 2 cm. Poté se musí zeď důkladně vyčistit ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem neobsahujícím olej. Suché nebo silně savé podklady je třeba dostatečně navlhčit.

Zpracování

Tloušťka nanášené vrstvy se řídí zatížením solemi. Minimální tloušťka vrstvy je 10mm. Při tloušťce nad 20mm je nutné pracovat ve dvou krocích. Před nanášením další vrstvy je nutno dodržet časový odstup 1 den na 1mm tloušťky vrstvy (při +20 °C a 65% vzdušné vlhkostí). Čerstvá vrstva se srovná nahrubo a následně se zdrsní pomocí např. zubové škrabky, zubového hladítka atd. ve vodorovném směru pro zajištění provázaností jednotlivých vrstev. Po vyschnutí je nutné případně proniklé soli mechanicky odstranit např. koštětem.

Síranům odolný těsnící šlem

Roztok k neutralizaci škodlivých solí se používá při sanaci prosoleného zdiva k přeměně chloridů a síranů na sloučeniny, které jsou nerozpustné resp. těžko rozpustné ve vodě. Roztok se aplikuje jako doplňkové opatření pod sanační omítky.

Vlastnosti

• vodonepropustný do 1,5bar

• vysoká odolnost proti síranům

• snížená průchodnost vodních par

Aplikace

Roztok se nanáší buď štětkou, válečkem, stěrkováním tak, aby nanesená vrstva byla kompaktní povrchově těsná. Je nutno zvlášťpečlivě našlemovat rohy a polámané hrany. Při vícevrstevném nátěru musí být před nanášením každé další vrstvy vrstva předcházející tak ztvrdlá, aby nebyla poškozena aplikací vrstvy další. Částice solí, které se event. objeví na povrchu, musí být před nanesením další vrstvy mechanicky odstraněny, např. pomocí koštěte. Roztok lze nanášet také nástřikem.

Cementová malta pro úpravu podkladu

Jedná se o materiál pro přípravu podkladu pro nanášení dalších vrstev omítek a hydroizolačních stěrek. Výrazně zlepšuje adhezi pro následně aplikované vrstvy. Podklad bude cementovou maltou opatřen v rozsahu pro provedení hydroizolační silikátové stěrky, tedy v místě provedené dodatečné horizontální izolace.

Technické parametry

Pevnost v tlaku				min. 6,0 MPa

Přídržnost					min. 0,3 MPa

Objemová hmotnost			1600 – 180 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti		max. 0,82W/m2K

Zrnitost					0-2 mm

Podklad

Je bezpodmínečně nutné odstranit starou omítku, staré nátěry, prach, nečistotu, bitumen, atd. Podklad musí být pevný a nosný na povrchu nesmí být žádné uvolněné částice. Spáry ve zdivu v závislosti na stupeň prosolení je nutné vyčistit nejméně do hloubky 2 cm. Poté se musí zeď důkladně vyčistit ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem neobsahujícím olej. Suché nebo silně savé podklady je třeba dostatečně navlhčit.

Zpracování

Minimální tloušťka vrstvy je 10mm. Čerstvá vrstva se srovná nahrubo tak, aby byly vyplněny spáry zdiva a vyrovnány veškeré nerovnosti v podobě prohlubní, výstupků apod. Malta se na podklad nanáší hoblem.

Hydroizolační silikátová stěrka

Vlastnosti

- Po vytvrzení tuhá hydroizolace

- Odolná vůči síranům

- Vhodná na všechny běžné nosné podklady, neobsahuje rozpouštědla

- Hydraulicky tuhnoucí

- Lze nanášet štětcem, stěrkou nebo nastříkat pomocí vhodného přístroje

- Difúzní prostupnost, odolná proti mrazu a stárnutí

- Stavebně odzkoušeno jako izolace proti negativnímu tlaku vody a nepropustnost

Podklad

Podklad musí být únosný, pokud možno rovný, s otevřenými póry, na povrchu uzavřený, bez hnízd, trhlin a výstupků, zbavený prachu, separačních látek nebo vrstev snižujících přilnavost, jako jsou např. oleje, zbytky nátěrů, krusty a uvolněné částice. Podklad může být vlhký, nikoli mokrý. Jako podklad je vhodný beton hutné struktury, omítky P II a III, zdivo se zarovnanými spárami. Podklady s většími póry, jako jsou tvárnice z těžkého betonu nebo s nerovnostmi po bednění a nerovné zdivo, nejprve vyrovnat cementovou maltou. Podklad předem navlhčit tak, aby byl v okamžiku nanášení matně zavlhlý.

Aplikace

Hydroizolační stěrka lze aplikovat štětcem nebo stěrkou, je třeba vytvořit minimálně dvě plně krycí vrstvy. Druhou a další vrstvy nanášet teprve tehdy, když první nátěr již nemůže být chůzí či dalším nanášením poškozen (při + 20 °C a 60 % relat. vlhkosti vzduchu nejdříve po 4 – 6 hodinách). Rovnoměrné tloušťky vrstvy lze dosáhnout nanášením pomocí stěrky s ozubením 4 až 6 mm a následným vyhlazením. Během jednoho pracovního kroku nevytvářet nátěr silnější než 2 kg/m2 – nebezpečí vzniku trhlin z důvodu vysokého podílu pojiv.

Hydroizolační silikátová stěrka slouží nejen jako ochrana proti pronikající zbytkové vlhkosti ze zdiva, ale slouží i jako propojovací můstek pro napojení plošných hydroizolací podlah na dodatečné izolace stěn.

Sanační omítka s tepelně-izolačními vlastnostmi

Jedná se o jednovrstvou, jednosložkovou hydrofilní jádrovou sanační omítku, která na svém povrchu zvyšuje teplotu, a tím omezuje možnost tvorby povrchové kondenzace. Nanáší se v tloušťce maximálně 40mm na provedený sanační podhoz. Hydrofobitu je případně možné volit dodatečně pomocí hydrofobizačního nátěru. Na rozdíl od běžných sanačních omítek mají tyto omítky zvýšenou odolnost proti degradačním účinkům solí. Omítka má vhodné deformační vlastnosti, nízkou plošnou hmotnost.

Vlastnosti

- Vysoká paropropustnost

- Nízká objemová hmotnost

- Splňuje požadavky WTA

- Potlačuje vznik plísní, mechů a řas

- Variabilita hydrofobity (může fungovat nejen jako hydrofilní, ale také jako hydrofobní)

Technické parametry

Součinitel tepelné vodivosti		≤ 0,09 W/mK

Obsah vzduchu v čerstvé omítce		≥ 25%

Součinitel propustnosti vodní páry	≤ 9

Součinitel absorpce vody			0,73 kg/m2min05

Oblasti použití

- Zavlhlé, solemi napadené zdivo

- Vnitřní i vnější použití

- Ruční i strojní omítání

- Zamezení kondenzací

- Omezení růstu plísní

Zpracování

Maximální tloušťka vrstvy činí 40 mm. Při tloušťce nad 40 mm je třeba pracovat ve dvou krocích. Před nanášením každé další vrstvy je třeba dodržovat prostoj v trvání 1 dne na každé 3mm tloušťky vrstvy (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 55 %). Čerstvý přípravek se srovná nahrubo a následně se zdrsní kartáčem, zubovou škrabkou nebo zubovým hladítkem ve vodorovném směru pro zajištění provázanosti jednotlivých vrstev. Poslední vrstva omítky se v čerstvém stavu srovná navlhčenou hliníkovou latí. Po dostatečném zatažení povrchu omítky se povrch srovná škrabkou, kterou se strhne vystupujíc materiál. Na takto připravený podklad se nanese štuková úprava. Nanesení štuku se doporučuje min. po 21 dnech z důvodu eliminace objemových změn jádra omítky.

Jádrová hydrofobní omítka

Jádrová sanační omítka je určena, po rozmíchání v určeném poměru s tekutou přísadou provzdušňovací přísadou, pro sanaci vlhkého zdiva ve vnitřním a vnějším prostředí, jako prostřik nebo jádrová omítka. Vzniklá malta je vhodná pouze pro ruční zpracování. Složení směsi umožňuje provádění omítek o minimální tloušťce 25 –30 mm nad úrovní terénu a 45 – 50 mm pod úrovní terénu (tloušťka omítky je včetně postřiku z této malty). Jedná se o suchou maltovou směs obsahující vysokopecní cement, plniva – praný křemičitý písek a přísady zlepšující zpracovatelnost čerstvé malty bez obsahu vápna.

Technické parametry:

Zrnitost směsi:					0 – 4 mm

Sypná hmotnost suché směsi:			cca 1 650 kg/m3

Dávkování prov. přísady na 30 kg pytel:		30 ml

Spotřeba vody na 60 kg směsi (2pytle):		cca 3,0 – 3,8 l, na 60 kg 6-7,6litrů

(s provzdušňovací přísadou)

doba zpracovatelnosti:				30-45 min

Před aplikací se nejprve odstraní stará omítka s přesahem min. 1,5 násobku tloušťky zdiva nad nejvyšší viditelnou mez působení vlhkosti. Následně se vyškrábou spáry do hloubky asi 2 cm a zdivo se okartáčuje, čímž se zbaví zbytků staré omítky s obsahem vápna. Před nanášením prvé vrstvy je třeba cihelné zdivo navlhčit. Kamenné zdivo není potřeba přivlhčovat.

Zpracování:

Do kontinuální míchačky se nalije potřebné množství vody (pitná voda odpovídající ČSN 73 2028), do které se přidá stanovená dávka provzdušňovací přísady. Poté se do míchačky nasype odpovídající množství suché směsi. Směs se v míchačce promíchá po stanovenou dobu, aby byl zajištěn vznik potřebného množství vzduchových pórů. Připravené zdivo nesouvisle prohodíme řídkou maltou tak, aby jí bylo pokryto zhruba 2/3 plochy zdi. Po zatuhnutí, nejlépe druhý den, nahodíme i ve více vrstvách jádrovou omítku, kterou stáhneme nahrubo latí.

Jádrová sanační omítka se dodává v papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií. Při teplotách vzduchu nebo podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech se nesmí použít. Přidávání jiných, než předepsaných, přísad není povoleno. Pro zajištění správné funkce sanačního systému musí být prostřik i jádrová omítka s dodávaným přídavkem tekuté provzdušňovací přísady.

Jemný štuk na sanační omítky

Jemný štuk na sanační omítky se používá k vytvoření jemných omítkových povrchů. Nanáší se na hrubší strukturované minerální omítky jako jemná omítka a plošná stěrka do vnitřních i vnějších prostor. Slouží k vytvoření hladkých ploch.

Jemný vápenný štuk se používá k vytvoření jemných omítkových povrchů. Nanáší se na hrubší strukturované jádrové omítky jako jemná omítka a plošná stěrka do vnitřních prostor. Slouží k vytvoření hladkých ploch.

Vlastnosti

- Minerální jemná stěrka

- Otevřená difúzi vodní páry

- Malé pnutí

- Do vnitřních prostor

- Pro tloušťky vrstvy do 2 mm

Technické parametry

Pevnost v tlaku (po 28 dnech)	0,4 – 2,5N/mm2

Přídržnost				min. 0,10 MPa

Objemová hmotnost		1400 – 1600 kg/m2

Faktor dif. odporu vodní páry	max. 15

Tepelná vodivost			0,647 W/mK

Zpracování

Do čisté nádoby nalít čistou vodu a za stálého míchání (cca 300 – 700 ot./min-1) přidat takové množství prášku, až vznikne homogenní, stabilní stěrková hmota s jemnou (pastovitou) konzistencí bez žmolků. Doba míchání je cca 2 – 3 minuty. Jemný sanační štuk se nanáší v požadované tloušťce zednickou lžící, hladítkem nebo špachtlí. Po zaschnutí se povrch přepracuje hladítkem s pěnovou gumou, plstí nebo molitanem. Příliš časné nebo příliš intenzivní hlazení omítky vede ke koncentraci pojiva na povrchu a ke vzniku trhlin z pnutí. Na 1 mm tloušťky nanesené vrstvy dodržovat technologickou přestávku 1 den.

Difúzní lišta

V prostorách 1.PP budou v patě stěny osazeny difúzní lišty. Ve zdivu se nachází zbytková vlhkost, které je nutno umožnit difúzi do vnějšího prostředí, tedy doodvětrání. Difúzní lišta je schopna zajistit odvětrání vodní páry ze zdiva, ale i vytvořit mechanickou ochranu sanačních a běžných omítek a současně umožnit odvod difundující vodní páry z nepodsklepených podlahových konstrukcí a parotěsně uzavřených prostor. Difúzní lišta je složena ze dvou dílů s přesnou perforací na obou stranách. Dvoudílné provedení je vhodné pro spojování lišt přeplátováním, kdy nemůže dojít při osazování k nežádoucím úskokům. Spojení umožňuje pevné a estetické provedení vnějších rohů. Lišty se osazují vždy na dobře očištěné zdivo do soklíkové části. Připevněny budou pomocí vrutů a hmoždin. Osazení na maltové terče je vyloučeno.

# Odsolení zdiva obětovanými omítkami

Pro snížení stupně zasolení bude použito způsobů, které nemohou negativně ovlivnit stav zdiva pro následné povrchové úpravy. Odsolení bude provedeno celoplošně v rozsahu obnovy omítek.

Po odstranění degradovaných omítek, očištění zdiva kartáči a vyškrabání spár ve zdivu, bude aplikována hubená vápenná omítka nastavená např. BENTONITEM (typ 70 nebo 75 neaktivovaný sodou). Stávající zdivo bude silně provlhčeno před nanášením obětované omítky. Je doporučena demineralizovaná tzv. hladová voda. Pro záměsovou vodu pro obětované omítky je vhodné pokud možno použít stejný druh vody. Obětovaná omítka bude vlhčena po dobu cca 2 – 3 týdny a bude zakryta lehkou fólií, aby bylo zabráněno přímému odparu vody do vnějšího prostředí. Složení malty v poměru vápno, bentonit a písek cca 1:3:8, vodní součinitel bude určen na základě vlhkosti písku pro směs pro ruční omítání, tl. malty do 20 mm. Po úplném vyschnutí malty (cca po 4-5 týdnů) bude malta osekána, vyškrabána ze spár cihelného zdiva, ty budou vyškrabány a suť bude vyvezena na skládku. Následně je možno použít i jiné způsoby, např. přikládáním zvlhčené buničiny. Odsolení bude provedeno v jednom cyklu. Nutnost druhého cyklu bude posouzena při realizaci. Z tohoto důvodu by bylo nutné počítat s delší technologickou přestávkou.

Všeobecné požadavky na provádění obnovy povrchu

- Pro následnou kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací je doložení garance a certifikace použitých materiálů dodavatele (výrobce, prodejce) a prokázání odbornosti zhotovitelů sanačních prací.

- Na povrchové úpravy omítek bude použit minerální štuk. Při vlastní aplikaci je nutno sledovat průběh projevů zavlhnutí zdiva a výšku omítek upravovat tak, aby odpovídala potřebnému požadavku nad horní hranicí vlhkostních map.

- Veškeré vyspravení a nahrazení zdegradovaného zdiva musí být provedeno z cihel nových (byť i jednotlivých úlomků), vybourané zasolené a vlhkostí zasažené cihly nesmí být použity. Pro plentování zdiva je možno použít běžnou vápenocementovou omítku (doporučená směs SMS se síranovzdorným cementem), ale s provzdušňovacím a plastifikačním přípravkem, který umožní prodýchávání konstrukcí a eliminuje nestejnorodost podkladu.

- Pro fixaci elektro rozvodů nesmí být ve vlhké zóně zdiva použita sádra, budou použity nenasákavé materiály s omezenou hygroskopicitou.

Bourací práce

Budou odstraněny stávající zavlhlé omítky do stanovených výšek dle výkresu D.1.2.C.4 a D.1.2.C.5 a provedeny nové hydrofilní omítky v interiéru a hydrofobní omítky v exteriéru. Po otlučení omítek bude zdivo očištěno a odspárováno do hloubky cca 25 mm.  Bezodkladně je nutno odvézt rumisko (nebezpečí sekundární kontaminace zdiva solemi).

- Úpravy povrchů

- Malířské úpravy budou provedeny pouze s použitím hmot s deklarovaným difúzním odporem SD 0,1 m.

- V exponovaných prostorách (např. chodby) může být proveden otěruvzdorný nátěr na nových a stávajících omítkách, ale s předpokladem použití nátěrů s nízkým obsahem disperzních látek (SD 0,1 m).

- Obklady

Keramické obklady budou provedeny na povrchy stěn opatřené standardními vápenocementovými omítkami a to i v zóně sanace. Provedení keramického obkladu na sanační omítky není doporučeno. Při provádění keramických obkladů doporučujeme ve spodní úrovni obkladů provézt nutu proříznutím do zdiva (hl. cca 5 cm) po provedené jádrové omítce. Nuta zabrání případné kapilární vzlínavosti a přenosu solí, resp. gravitačnímu působení vlhkosti při odvlhčení.

- Snížení vlhkosti zdiva

U extrémně zavlhčeného zdiva s procentuální hmotnostní vlhkostí vyšší než 12 %, bude provedeno snížení vlhkosti vysoušením zdiva na hodnotu cca 7% (snížení vlhkosti bude postupné, vždy o 1/3 z celkové % hm. vlhkosti zdiva) a to na konstrukcích, kde docházelo k dlouhodobému zatékání a přímé dotaci vlhkosti do konstrukcí. Jedná se především o konstrukce kleneb a klenebních pásů navazujících na obvodovou stěnu v ulici V Lipkách.

Technologie mikrovlnného vysoušení zdiva

Technologie odvlhčení mikrovlnným vysoušením zdiva – využívá vysokofrekvenční energii, která vzniká v elektronce zvané magnetron, kde se mění elektrická energie na mikrovlnnou. Mikrovlny přitahují a absorbují molekuly vody, kde způsobují vibraci molekul. Přitom vzniká tření, třením teplo a dochází k poměrně rychlému zahřátí vody (pouze ve zdivu). Doba vysoušení je odvislá od stupně zavlhnutí konstrukce, materiálu a síle zdiva. Vhodnost použití bude posouzena při vlastní realizaci. V případě mikrovlnného vysoušení je nutno omezit provoz a práce v oblasti vysoušení, ale i přijmout bezpečnostní opatření z hlediska zamezení vlivu negativního působení vlivem záření. Snížení vlhkosti je předpokládáno na hodnotu cca 7% hmotnostní vlhkosti.

Technologie sálavých panelů

Samotné vysoušení probíhá tak, že vlhkost ve zdivu postupuje k teplejšímu povrchu a vystupující vodní páry jsou v prostoru mezi sálavým panelem a konstrukcí odváděny do prostoru. Rychlost vysoušení je velmi pozvolná a závisí na vytvořeném teplotním spádu ve zdivu, tj. teplotou 40 - 50 °C na vnitřním povrchu stěny a nižší teplotou na rubovém povrchu. Teplota v konstrukci prohříváním dosáhne cca 80°C. Sálavý panel pracuje s teplotním spádem ve zdivu a rozdílem relativních vlhkostí vzduchu. Sálavý panel vysouší plochu, kterou ohřívá. Při větším počtu sálavých panelů je nutno zapojení na rozvod 380 V.

Snížení relativní vlhkosti vnitřního prostředí

Pro snížení dodané technologické vlhkosti v konstrukcích budou následně použity technologie na principu kondenzačních či adsorpčních. O vhodnosti použití bude rozhodnuto dle klimatických podmínek a teploty vnitřního prostředí při vlastní realizaci. Při teplotách nižších než + 15°C  budou použity adsorpční vysoušeče, při teplotách vyšších jak 15°C budou použity kondenzační vysoušeče. Pro omezení vlivu lidského činitele a zajištění provozních podmínek bude stanoven bezobslužný provoz vysoušecích technologií. Před zahájením vysoušení bude prostor zcela uzavřen, aby nedocházelo ke vlivu venkovního prostředí z hlediska dotace relativní vlhkosti.

Základním předpokladem pro zahájení vysoušení je odstranění veškerých příčin vlhkosti a to jak charakteru lokálního, ale i z hlediska plošných poruch či provedení souvisejících stavebních úprav v prostoru sanovaných konstrukcí.

Požadavek na technologii VZT

- Pro větrání suterénních prostor musí vzduchotechnické zařízení splňovat následující:

  - Vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat především letní větrání suterénních prostor odvlhčeným čerstvým vzduchem tak, aby byla zcela vyloučena kondenzace na povrchu konstrukcí vlivem vysoké relativní vlhkosti vnitřního prostředí.

  - V letním období bude provedeno chlazení vzduchu a v zimě následný ohřev.

  - Řízení větrání bude řízeno na základě monitorování vnitřního klimatu ve větraných prostorech.

  - Optimální hodnoty vzhledem k charakteru prostor je teplota cca 20-22°C a relativní vlhkost do 50-55%. Při těchto hodnotách by nemělo dojít k dosažení rosného bodu a budou eliminovány kondenzace na stěnách a samozřejmě vznik plísní a to jak na stěnách, ale i na vybavení.

- Ostatní

- Potřebná dodavatelská dokumentace bude zpracována dodavatelem sanačních prací (odbornou firmou v oblasti sanačních prací).

- Před zahájením provozu bude zpracován provozní řád využívání a provozování sanovaných prostor, který bude součástí komplexního provozního řádu zpracovaného investorem stavby.

- Dodavatel stavebních prací je povinen, aby prováděl veškeré práce v souladu se zákonem o BOZP a jím souvisejících předpisů v oboru stavebnictví v platném znění k aktuálnímu datu. Jedná se zejména o vyhl. č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícího nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pracovníci musí být objednatelem prokazatelně proškoleni a seznámeni na základě konkrétní situace na stavbě, vzhledem k prováděnému charakteru činnosti.

- Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných prostor:

- Před zahájením užívání prostor doporučujeme provézt automatizované monitorování vnitřního prostředí (% relativní vlhkosti, teplota °C) s uložením a přenosem dat v závislosti na předpokládaném charakteru užívání v závislosti na klimatických podmínkách, nárazovému pohybu osob, větrání a vytápění prostor.

- Aby se systému sanačních opatření s jeho vlastnostmi umožnila optimální funkčnost, je nutno dbát následujících opatření:

- Na všechny nátěry barev nebo povrstvení musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor byl nižší než difúzní odpor vrstev omítek (difúzní odpor SD  0,1m).

- Vnitřní vybavení nestavět přímo těsně na stěny, protože se tím omezuje nebo přímo znemožňuje vypařování a dochází ke vzniku vlhkostních map.

- Před, během a po provedení omítkářských prací se nesmí používat sádra na opravované zdivo. Informovat elektrikáře nebo instalatéry, aby použili cementových rychlovazných materiálů.

- Po omítání musí být provedeno ve vnitřních prostorech intenzívní větrání (dle klimatických podmínek). Pokud by přirozené větrání nebylo možné, nutno instalovat nucené větrání po dobu vyschnutí a odvodu technologické vlhkosti ze sanovaných stavebních konstrukcí a prováděných stavebních úprav.

- Dále je při využití místností nutno dbát na dlouhodobě dobré provětrání. Pokud by bylo nutno na základě požadované vlhkosti vzduchu použít odvlhčovací přístroje, použít je až po úplném vytuhnutí omítky, a to po předchozím odsouhlasení s dodavatelem stavby.

- Režim vytápění sanovaných prostor bude stanoven při předání objektu uživateli k provozování v návaznosti na zamezení tvorby rosného bodu na povrhu konstrukcí. Pokud se bude dbát na dodržení těchto zásad, lze počítat s optimální sanací vlhkého zdiva stavebního díla.

Kontrola jakosti a účinnosti provedených sanačních prací:

- Kontrola jakosti a účinnosti provedených sanačních prací bude provedena v době do skončení záruční doby na provedené sanace.

- Kontrola jakosti sanačních prací se zjišťuje odběrem vzorků zdiva a omítek a jejich hodnocením na hmotnostní obsahy vlhkosti a na druhy a množství solí tvořících výkvěty, vzorky na obsah vlhkosti se odebírají z hloubky alespoň 100 mm pod jeho povrchem, analýza vzorků se provádí v laboratoři.

- Příslušná měření budou provedena tak, že se vzorky ze zdiva odebírají a měření provádějí ve svislém profilu v určitých výškách.

- Účinnost sanačního systému se hodnotí objektivním posouzením míry vysušení zdiva. Jeho účinnost je dána jednak absencí vizuálních poruch na plochách stěn, jednak výrazným zlepšením mikroklimatu prostor, pokud tyto nejsou ovlivňovány jinými negativními vlivy. Objektivním posouzením je však hlavně vyhodnocení hmotnostní vlhkosti zdiva, ve srovnání s výchozím stavem. Měření obsahu vlhkosti bude provedeno na smluvním základě.

- Stupeň účinnosti sanace na základě měření obsahu vlhkosti ve zdivu stanovuje ČSN P 73 0610.

- Pro posouzení vlastností omítek, které se použily pro sanaci prostor, se kromě vlhkostní analýzy provedou i laboratorní rozbory na obsahy síranů, chloridů a dusičnanů (pokud nebude stanoveno jinak).

- Vysušování vlhkého zdiva na každém objektu je i při vytvoření těch nejúčinnějších sanačních systémů a opatření procesem dlouhodobým. K vyschnutí konstrukcí na ustálený obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, na druhu zdiva, na výši původní vlhkosti a míře zasolení a v závislosti na využívání sanovaných místností a prostor i na způsobu a intenzitě jejich vytápění a větrání zpravidla ne dříve než za dobu několika let.

- Účinnost a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit jen za těch podmínek, nejsou-li podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů než přírodních, střešní krytina objektu i žlaby musí být v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k únikům srážkové vody z dešťových odpadů na povrch terénu i do podzákladí a voda stékající po povrchu terénu musí být odváděna od pat zdí, dále nesmí docházet k únikům dešťové a biologicky znečištěné vody z kanalizace, z přípojek a odpadů uvnitř objektu a k úniku vody z instalací vodovodu, sanované místnosti musí být dostatečně větrány přirozeným nebo nuceným způsobem.

- Součástí dodávky je instalace třech kontrolních měřících bodů a automatizovaného monitorování vnitřního prostředí s uložením a přenosem dat pro upřesnění režimu užívání v závislosti na ročních klimatických podmínkách, nárazovému pohybu osob aj. Umístění bude upřesněno na základě dohody se zástupcem investora při vlastní realizaci.

- Závěr

Při dodržení návrhových parametrů a technologické kázni zhotovitele sanačních prací lze dodržet požadovanou záruční lhůtu a zabezpečit dlouhodobou účinnost provedených prací. Životnost objektu může být tímto výrazně prodloužena.

Veškeré změny podstatného charakteru během výstavby budou řešeny a odsouhlaseny v rámci výkonu autorského dozoru projektanta stavby.

Navržený projekt sanace vlhkého zdiva bude závazný pro celkovou sanaci prostor, následně může být upřesněna po provedení doplňkových průzkumů, ale i samozřejmě dle skutečností zjištěných při vlastní realizaci.

Projekt sanace vlhkého zdiva pro objekt „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec králové, náměstí Svobody“ jsem zpracoval jako autorizovaná osoba WTA-CZ – Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památkové objekty s udělenou autorizací pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti vedeném pod číslem 00032.

# e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Není relevantní pro sanaci objektu. Řeší stavební část PD.

DAVID KLIMEŠ

STAVEBNÍ TECHNIK

TEL   : +420 724 236 936

MAIL : KLIMES@SANACE-ZDIVA.CZ